线绕滤芯

性能用途：

线绕滤芯，又名毛线滤，是由纺织纤维纱精密缠绕在多孔骨架上，控制滤层缠绕密度及滤孔形状而制成不同过滤精度的滤芯，该结构的滤芯能有效的除去滤液中悬浮物，微粒等。并承受较高的过滤压力，滤芯有很好的相容性，有较高的滤渣负荷能力。

技术参数：

工作压力：聚丙烯骨架0.6Mpa         不锈钢骨架0.8Mpa

工作温度：玻璃纤维滤材：90℃        脱脂棉纤维滤材：120℃    其余90℃

滤芯长度：10＂　20＂　30＂　40＂

滤芯直径: φ65mm

| 公称精度 |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始精度 |  | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 100 |
| 纳污量 |  | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 54 | 64 | 73 |
| 流 量 | 水 | 6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
|  | 20m㎡/s | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 11.4 | 20 | 22 | 26 | 27 |
|  | 30m㎡/s | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 |
|  | 60 m㎡/s | 0.67 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 8.0 | 10 | 13 | 15 |
|  | 120m㎡/s | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | 7.4 |
| 流量数值代表15Kpa,长度250mm的聚丙烯滤芯,脱脂棉滤芯和玻璃纤维滤芯为表中的60％ 聚丙烯氰滤芯为表中的130％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |