| 遮光胶带具有遮光功能的黑色单/双面胶带采用了独特印刷工艺制作的黑膜作为基材，有优良的遮蔽性及绝缘性，适用于LCD与背光源的固定。 |  |
| --- | --- |
| - 特 点 - 1000级洁净环境下加工，洁净度极优。 - 采用黑色涂层印刷，遮蔽性优良。 - 黑色涂层绝缘性优良。 - 模切加工性能良好 | - 用 途 - LCD与背光模块的固定。 - 手机镜片遮光及固定。 - LCD框体侧面遮光。 - 电子仪表部件边缘遮光。 |
| 构 造 |  |
| 系列产品 胶带名称; 基材厚度 (mm); 胶带厚度 (mm); 粘着力 （N/25mm）; 特 性. BTX-8923AD; 0.015; 0.030; 20.8; 双面，超薄型，适度遮光. BTX-8933AD; 0.028; 0.055; 14.8; 双面，通用型，完全遮光. BTX-8934AD; 0.053; 0.085; 18.0; 双面，通用型，完全遮光. BTX-8936M; 0.028; 0.100; 20.0; 双面，增厚型，完全遮光. BTX-8935B; 0.125; 0.200; 15.0; 双面，超厚型，完全遮光. BTX-8984M; 0.038; 0.055; 12.8; 单面，遮光，薄型，无卤素. BTX-8985M; 0.070; 0.085; 13.6; 单面，遮光，厚型，无卤素. BTX-8986M; 0.070; 0.095; 21.6; 单面，遮光，高粘型，无卤素. *黑色PET基材面可进行亚光处理。 在25μmPET聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。 *以上记载的数据均在比泰祥标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。 信赖性 粘着力（N/25mm）; 18.6; 16.5. 保持力（mm）; 0.0; 0.1. 剥离性（N/50mm）; 0.12; 0.13. 绝缘性（Ω，万用表）; >2×108; >2×108. 遮光性（LED灯）; 完全遮光; 完全遮光. BTX-8984耐冷热冲击性能优，性能稳定无变化 |
| 储存条件 储存期限：从客户收到之日起6个月。 储存温度：5~30℃ 避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置。 |  |