用途：与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用 ，适合批量生产用喷枪。 
特点： 
采用中心空气与角空气各自独立控制，可远程改变喷幅大小。 
使用金属性涂料等易于沉淀的涂料时，采用涂料可循环结构。 


型  号 
项 目 WRA-101-082P(V) WRA-200-122P(V) LRA-200-122P(V)
名称 小型 大型 低压
涂料供给方法 压送 
涂料喷嘴口径Фmm 0.8 1.2 1.2
喷涂距离mm 200 250 200
喷涂空气压力MPa {kgf/cm2} 雾化空气0.26｛2.7｝ 雾化空气0.24｛2.4｝ 雾化空气0.14｛1.4｝
喷幅空气0.22｛2.2｝ 喷幅空气0.26｛2.7｝ 喷幅空气0.16｛1.6｝
枪帽内压力MPa {kgf/cm2} - 0.07｛0.7｝

空气使用量  l/min 270 530 500
涂料喷出量ml/min 150 500 500
喷幅mm 190 400 300
适用空气帽的型号 E2P G2P G2
所用空压机kW 1.5 2.2～3.7 
重量g 300 325 325
用途 小件喷涂用 大件喷涂用

| 用途：与自动喷涂机、往复喷涂机和喷涂机器人等组合使用 ，适合批量生产用喷枪。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 特点： |  |  |  |
| 采用中心空气与角空气各自独立控制，可远程改变喷幅大小。 |  |  |  |
| 使用金属性涂料等易于沉淀的涂料时，采用涂料可循环结构。 |  |  |  |
|  | 型 号 |  |  |
| 项 目 | WRA-101-082P(V) | WRA-200-122P(V) | LRA-200-122P(V) |
| 名称 | 小型 | 大型 | 低压 |
| 涂料供给方法 | 压送 |  |  |
| 涂料喷嘴口径Фmm | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 喷涂距离mm | 200 | 250 | 200 |
| 喷涂空气压力MPa {kgf/cm2} | 雾化空气0.26｛2.7｝ | 雾化空气0.24｛2.4｝ | 雾化空气0.14｛1.4｝ |
|  | 喷幅空气0.22｛2.2｝ | 喷幅空气0.26｛2.7｝ | 喷幅空气0.16｛1.6｝ |
| 枪帽内压力MPa {kgf/cm2} | - |  | 0.07｛0.7｝ |
| 空气使用量 l/min | 270 | 530 | 500 |
| 涂料喷出量ml/min | 150 | 500 | 500 |
| 喷幅mm | 190 | 400 | 300 |
| 适用空气帽的型号 | E2P | G2P | G2 |
| 所用空压机kW | 1.5 | 2.2～3.7 |  |
| 重量g | 300 | 325 | 325 |
| 用途 | 小件喷涂用 | 大件喷涂用 |  |