钢球类

一、不锈钢球４４０／４４０ｃ

性能：硬度达到56—58度，有磁性，耐腐蚀性好，耐磨性和韧性强

用途：主要应用于轴承、冲压/液压件、阀门、密封件制冷设备、航空航天高精度的机械件

规格：Φ1.0—Φ30

440C不锈钢球（440C Stainless Steel Balls）

应用领域：440C不锈钢球通常用于对精度及防锈性能都要求较高的行业：航空、航天、轴承、电机、高精密仪器、阀门、石油。

特　性：金相组织属于马氏体型钢，生产工艺要求较高，国内能生产不锈钢440C的企业比较少，所以能生产440C材料的企业常常被冠以特殊不锈钢的美誉。热处理工艺比较复杂，易开裂，且精度要求较高，是钢球中最硬的一款不锈钢球：HRC≧58。硬度接近轴承钢球，但比前者有更强的防锈、防腐性能。

比　较：较440不锈钢球有更强的防锈、防腐性能，硬度增强，耐磨性也随之提高。

二、不锈钢球420

性能：硬度达到51-52度，有磁性，有一定的耐蚀性和韧性

用途：适用于各类精密机械、轴承、电气设备、交通运输工具、家用电器等。  多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。

规格：Φ2.0—Φ25.4

420不锈钢球（420Stainless Steel Balls）

应用领域：420不锈钢球通常用于对精度及防锈性能都要求较高的行业：摩托车配件、滑轮、不锈钢轴承、塑料轴承、工艺品、阀门、石油。

特　性：马氏体型钢的代表，俗称不锈铁，有磁性，有较好的防锈性能，硬度较高HRC50-55。

三、不锈钢球304/304HC

性能：硬度≦28度，消磁后无磁性，抗锈能力极强，盐水浸泡长时间不易生锈

用途：主要应用于医疗器械、奶瓶、阀门、电子元器件等

规格：Φ1.0—Φ50.8

304不锈钢球（304 Stainless Steel Balls）

应用领域：304不锈钢球是市面上用途最为广泛一款钢球，可用于医疗器械，化工，航空、航天，塑料五金：香水瓶、喷雾器、阀门、指甲油、电机、开关、电熨斗、洗衣机、电冰箱、空调、药材、汽车配件、轴承、仪器、奶瓶。

特　　性：奥氏体型钢的典型代表，一般无磁，但经过光球后会带磁，可去磁，HRC≤26。具有良好的防锈、防腐性能。

比　较：304HC不锈钢球比304不锈钢球更软，更易加工，而304L不锈钢球比上述两者都具有更强的防锈及防腐性能，易焊接，抛光性优良，更适合表面要求较高的行业。

四、不锈钢球316/316L

性能：硬度≦28度，消磁后无磁性，抗锈能力强，无腐蚀性

用途：主要应用于医疗器械、食品机械、化妆品配件、人体饰品、仪表仪器等

规格：Φ1.0—Φ38.1

316不锈钢球（316 Stainless Steel Balls）

应用领域：316不锈钢球是一款要求比较高的产品，通常用于特殊行业如医疗器械，化工，航空、航天：香水瓶、喷雾器、阀门、指甲油、人体饰品、手机电板。

?特　性：奥氏体型钢，是目前钢球行业中最高档的一款，HRC≤26，最适合防腐要求较高的行业，各项性能均优于304不锈钢球

?比　较：316L不锈钢球较之具有更软更韧白，所以通常用于人体饰品，化妆品。

不锈钢球201/不锈钢抛光球

性能：硬度≤26度，消磁后无磁性

不锈钢球201/不锈钢抛光球

用途：主要应用于一般的五金配件，家用电器配件，冲压不锈钢等

规 格：Φ1.0—Φ38.1

不锈钢抛光球

应用领域：不锈钢抛光球通常用于各种五金件的去毛疵及抛光，从而使工件达到光滑光亮的效果：铜件、铝件、银器等等。另外钢球也可以用来研磨药材、化工原料。

特　性：任何一种钢球均可用来抛光，但具体选用哪种材料哪种规格要根据工件的尺寸、形状及性能来确定，通常抛光球选用4MM不锈钢球。

201不锈钢球（201 Stainless Steel Balls）

应用领域：201不锈钢球广泛用于各种五金行业，工艺品，塑料制品，如灯具、开关、摩托车配件、箱包、轴承、压铸件。

特　性：属于节镍钢种，奥氏体型钢，无磁，具有价格低，性能优。可加工、焊接、钻孔，硬度HRC≤28。（201不锈钢球不可用于防锈、防腐要求较高的行业如：海水或酸性物质中）。

302不锈钢球（302Stainless Steel BallS）

?应用领域：302不锈钢球广泛用于汽车配件、航空、航天，五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴承，滑轮，医疗仪器、接柱，电器等。

?特　性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC≤28。具有良好的防锈及防腐性。

1085高碳钢钢球（1085 Carbon Steel Balls）

应用领域：1085高碳钢钢球，广泛用于自行车、轴承、滑轮、滑轨、工艺品、货架、万向球、箱包、小五金件、也可用来研磨其它介质。

特　性：有磁，铁素体型钢，油性包装，HRC60-66。

1045中碳钢钢球（1045 Carbon Steel BallS）

应用领域：1045中碳钢钢球广泛用于汽车配件、航空、航天，五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴承，滑轮，接柱，等

特　性：铁素体型钢，有磁，硬度较高（HRC58-65）有较强的耐磨。

1010/1015碳钢球（AISI1010/1015 Carbon Steel Balls）15200183855

应用领域：1010/1015碳钢球是很普通的一款钢球，具有价格低，硬度高的特点，用途比较广泛。通常用于自行车、轴承、滑轮、滑轨、工艺品、货架、万向球、箱包、小五金件、也可用来研磨其它介质。

?特　性：有磁，金相组织为铁素体，常为油性包装，通常外露时要电镀，可镀锌、镀金、镀镍、镀铬等；耐磨性比较强，HRC50-55。

?比　较：和轴承钢球相比，耐磨性和硬度不如前者（GCR15钢球的硬度为HRC60-66）：所以碳钢球的使用寿命相对来讲较短。

轴承钢

GCr15轴承钢 材名称：轴承钢  牌号：GCr15  标准：YB（T）1－1980●                 特性及适用范围：GCr15综合性能良好，淬火和回火后，硬度高且均匀，耐磨性能好，接触疲惫强度高。GCr15钢的热加工性好，球化退火后有良好的可切削性。

GCr15 轴承钢宜制作壁厚≤12mm、外径 ≤250mm的各种轴承套圈、钢球直径≤50mm、圆锥、球面滚子直径≤22mm及所有尺寸的滚针；还可用于制造量具、模具、木工刀具●

化学成份：碳 C ：0．95～1．05硅 Si：0．15～0．35锰 Mn：0．25～0．45硫 S ：≤0．025磷 P ：≤0．025铬 Cr：1．40～1．65镍 Ni：答应残余含量≤0．30铜 Cu：答应残余含量≤0．25钼 Mo：答应残余含量≤0．08

注：答应残余含量Ni Cu≤0．50●力学性能：抗拉强度 σb （MPa）：1617冲击功 Akv （J）：28硬度 ：61～64HRC试样尺寸：某试样●

热处理规范及金相组织：热处理规范：850～860℃淬火，油冷;160℃回火 2h。金相组织：回火马氏体。

●交货状态：以热轧（锻制）退火，不退火，退火剥皮钢、冷拉（轧）圆钢，磨光圆钢、热轧钢管，退火剥皮钢管、冷拉（轧）钢管八种状态交货。

钛球（Titanium balls）

应用领域：钛球因为对人体无毒副作用、不过敏、重量轻、耐腐蚀、不易变色等多种优点，是制造首饰、工艺品的理想材料，特别是针对中东、欧美、东南亚等地区人们习惯球在耳朵、舌头、肚脐等人体敏感部位穿挂首饰品的爱好，钛是一种贵金属，通常眼镜架都采用这种材料，所以钛球也常用于特殊的工业。

特　　性：钛球可以钝化，且在含氧环境中，其钝化膜在受到破坏后还能自行愈合；因此，钛对空气、水和若干腐蚀介质都是稳定的。钛球和钛合金球有优异的耐蚀性，只能被氢氟酸和中等浓度的强碱溶液所侵蚀。特别是钛球对海水很稳定，将钛球或钛合金球放入海水中数年，取出后，仍光亮如初，远优于不锈钢球。

补充：

铁素体型不锈钢 ：其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。

奥氏体不锈钢 ：典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗

氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用.这种钢一般强

度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹

性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。

马氏体不锈钢 ：

典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,

热处理强化后具良好综合机械性能.加含碳量多,焊后需回为处理以消硬力、高温冷却易

形成马氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。