膨润土防水毯介绍

膨润土防水毯是一种新型土工合成材料。它由经过级配的天然钠基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀而成，经特殊的工艺及设备，把膨润土颗粒固定在两层土工布之间，制成膨润土防水毯，既具有土工材料的全部特性，又具有优异的防水（渗）性能。  
   防水机理为：膨润土粒子遇水膨胀，使其形成均匀的胶体系统，在两层土工布限制作用下，使膨润土从无序变为有序的膨胀，持续的吸水膨胀结果是让膨润土层自身达到密实，从而具有防水作用。  
   物理特点：  
1、具有优异的防水防渗性能，抗渗静水压可达1.0MPa以上，渗透性5×10-11cm/s ，单位面积膨润土质量5kg/m2，膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应， 耐久性好；且不会对环境造成任何不利影响属环保材料  
2、具有土工布材料的全部特性，如分离、加固、防护、过滤等，施工简便且不受施工环境温度的限制，0℃以下也可施工。施工时只需将GCL防水毯平铺在地上，立面或斜面施工时，用钉子和垫圈将其固定，并按要求搭接即可。  
3、容易修补；即使在防水（渗）施工结束以后，如防水层发生意外破损，只要对破损的部位加以简单的修补，就可重新获得完美如初的防水性能。  
4、性能价格比相对较高，用途非常广泛。  
5、产品幅宽可达6米，与国际上土工布（膜）的规格相匹配，大大提高了施工效率。  
   钠基膨润土防水毯作为一种新型环保生态复合防渗材料，以其独特的防渗漏性能已在水利、环保、交通、铁道、民航等土木工程中得到广泛使用。垃圾填埋场的基础处理和封顶，人工湖、水库、渠道、河流、屋顶花园的防渗，地下室、地铁、隧道、地下通道等名类地下建筑物的防渗。
防水机理为：
  膨润土粒子遇水膨胀，使其形成均匀的胶体系统，在两层土工布限制作用下，使膨润土从无序变为有序的膨胀，持续的吸水膨胀结果是让膨润土层自身达到密实，从而具有防水作用。  
    防水毯主要技术指标：  
        膨润土膨胀系数（ml/2g）≥24；  
        GCL单位面积质量（g/m2）≥4500；  
        GCL纵向断裂强度（KN/m）≥10；  
        GCL横向断裂强度（KN/m）≥10；  
        GCL纵向断裂伸长率（％）≤10；  
        GCL横向断裂伸长率（％）≤6；  
        GCL垂直渗透系数（cm/s）≤5×10-9；  
        GCL剥离强度（N）≥65；GCL抗静水压试验（0.5Mp）24小时无渗漏。
膨润土防水毯主要适用在以下方面：
  1、市政工程，地铁、建筑物的地下工程和房顶蓄水池的防渗。  
    2、环保环卫，生活垃圾填埋场，污水处理场，工业废弃物。  
    3、水利，江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固。  
    4、园林人工湖高尔夫球场的水塘防渗等。  
    5、石化、矿业、农业等领域工程的防渗、防腐、防漏、加固等。
防水毯常识
防水毯影响耐久性的主要因素
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  土工膨润土防水毯合成材料的原材料是高分子聚合物。这种物质是链节结构，它对氧化(老化)十分敏感，容易发生降解反应和交换反应，导致材料破坏。为此，土工合成材料的使用寿命自然引起工程人员的高度关注。
  氧化包括热和温度引起的热氧化，以及阳光中紫外线产生的光氧化。其中光氧化的破坏作用很强，因为紫外线具有很大能量，能切断聚合物的分子链，或引发光氧化反应。此外，影响材料耐久性的还有化学与生物侵蚀、干湿作用、冻融变化和机械磨损等，但以日照紫外线的影响最重要。

  各种原材料抗紫外线的能力以聚丙烯和聚酰胺最差，聚酯最佳，聚乙烯、聚氯乙烯介乎其间，颜色浅的比深的差。由于老化是从表层逐渐向内部发展，故产品厚的较薄的耐老化。

  二、延缓膨润土防水毯老化的措施

  膨润土防水毯老化是高分子材料的固有特性之一，不能完全消除，但如果采取有效措施，可以大大延缓。延缓老化的措施可以从两方面着手：一方面是在原材料中加人防老化剂，抑制光、氧、热等外界因素对材料的作用，如掺适量的抗氧剂、光稳定剂和深色碳黑等。有的单位在聚丙烯中加入防老化剂，经4年日光直接爆晒，强度仅损失25％，如果不加防老化剂，直接在日光下照射2～3月，强度即损失殆尽。另一方面是在工程中采取防护措施，如尽量缩短材料在日光中的暴露时间，用岩土(要求在30cm厚以上)或深水覆盖等。

  膨润土防水毯老化破坏程度常以材料的某物理力学量的变化率来反映，例如材料抗拉强度的损失或延伸率的变化等。
防水毯价格
防水毯是一种优异的防水防渗材料。
一般幅宽6米，克重4000-7000克，防水毯有很好的防水，防渗，环保等作用，得到各种水利工程的广泛使用，它的价格可分不同规格和覆膜不覆膜而定，一般如下，
1:  防水毯4000克/平米  9元/平米。
2：防水毯4500克/平米  9.5元/平米。
3：防水毯5000克/平米  10.00元/平米。
4：防水毯5500克/平米  10.50元/平米。
5：防水毯6000克/平米  11.00元/平米。
6：防水毯:7000克/平米  12.00元/平米。
覆膜的在原基础上价2.00元。
华龙销售部 宋经理 1--3--9--6-9-2-9-6-1-6-9----

覆膜防水毯介绍

覆膜膨润土防水毯按生产工艺可分为：针刺法钠基膨润土防水毯、针刺覆膜法钠基膨润土防水毯以及胶粘法钠基膨润土防水毯。   针刺覆膜法钠基膨润土防水毯，是在针刺钠基膨润土防水毯的非织造土工布的外表面上复合一层高密度聚乙烯土工膜。   胶粘法钠基膨润土防水毯，是用胶粘剂把膨润土颗粒粘结到高密度聚乙烯板上，压缩生产的一种钠基膨润土防水毯  1、具有优异的防水防渗性能，抗渗静水压可达1.0MPa以上，渗透性5×10-11cm/s ，单位面积膨润土质量5kg/m2，膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应， 耐久性好；且不会对环境造成任何不利影响属环保材料 膨润土防水毯是将钠基膨润土颗粒填充在有纺土工布和无纺土工布之间，将上层的非织布纤维通过膨润土颗粒、经特殊的工艺和设备用专门的方法连结在下层的织布上而做成的。这种方法做成的防水毯中膨润土颗粒不是向一个方向流动，因此能在全范围内形成均匀的防水层，具有优异的防水防渗材料，能广泛地适用于各种施工条件的防水防渗工程。
防水机理：
该材料安装于地下防水（防渗）工程中，具有长效、自行封闭、施工简便、环保、性价比高的特点。膨润土粒子吸水膨胀在添加剂作用下，形成均匀的胶体系统，其渗透系数为10-9cm/s，并充满整个空间，在人为外力限制作用下，使防水毯的膨胀从无序到有序，持续的吸水膨胀结果，使防水毯自身达到密实，从而具有防水作用。一些膨润土颗粒在一定的大压力作用下可直接进入周围土体的细小裂隙及混凝土结构的细下裂隙中遇水膨胀，进一步保证了地下工程防水抗渗性能。
产品用途：
要适合于工程地下室、垃圾卫生填埋场、地铁、水池、引水渠道、人工湖等的防渗、密封和隔离。
产品特性：

- 膨润土是天然无机材料，不会发生老化反应，耐久性好、无毒、无腐蚀，是一种绿色环保材料。
2、因钠基膨润土颗粒通过专用设备与非织造土工布、编织纤维充分压合，具有优异的防水防渗性能，且止水性强，抗冲刷。
3、渗透系数高，可对任何漏水点通过膨润土的迁移自行修补愈合。
4、基层处理要求低，可直接在潮湿的基面上铺贴，确保工程进度。
5、施工简便、省工省料，无须胶粘或热敷，无须别的安装设备。
6、性能价格比高，可广泛地应用于各类防水防渗工程。
产品概述
「防滴」膨润土防水毯VOLTEX DS 由防水效果极佳的钠质膨润土，加上高强度土工布及一层高密度聚乙烯（HDPE）薄膜结合并以拥有专利的针织法织制而成，每平方米平均有5.37公斤的钠质膨润土。
相对其他防水产品的优点
1、无需先前处理
无需在混凝土施工基面作任何前期处理，并且可以安装在夯实的土层上。
2、免底油
即使在潮湿与有灰尘的混凝土面上亦无需底油。
3、安装简便
只需相互间搭接，并可用钢钉固定，无需技术工人。
4、自动修补裂缝
钠质膨润土独有的膨涨性能，可以自动修补混凝土中细小的裂缝和空隙。
5、不受天气限制
能安装在潮湿的混凝土面，不受冷热气温影响（可在-30OC下施工），减少工程延误。
6、永久性防水
膨润土是天然矿物，因此不会变质，往往比建筑物更耐久。
7、成本效益高
综合考虑材料、施工方法、施工环境、人员素质及节省的工期，「防滴」膨润土防水毯VOLTEX DS 成为成本效益最高的地下防水材料。

- EVA土工膜介绍

EVA土工膜是土工膜系列产品之一，EVA即乙烯-醋酸乙烯共聚物，具有良好的挠曲性、柔韧性、弹性、耐候性、耐环境应力开裂性和粘接性能，各项力学指标均高于普通聚乙烯，由于它同时又具有很强的柔韧性，所以在施工中非常方便，焊接效果非常好。

EVA土工膜防水材料是由多层共挤成型的薄膜（防渗膜）与针刺土工织物运用热复合工艺复合土工膜（一布一膜、二布一膜、二膜一布）该产品具有机械强度高、耐老化、抗穿刺性强、摩擦系数大、柔韧、耐腐蚀等特点，同时兼有质轻、幅宽、耐低温、防水性好、铺设加工容易、焊接性好等优点。可广泛用于公路、机场、铁路、隧道、水利、堤坝、电厂、建筑等工程。即可起到加固、隔离、反滤、过滤、排水等作用，又可延长工程寿命、降低工程维修成本。使用该产品施工方便、且易保证工程质量。PE、EVA土工膜是一种新型的防水材料，其材质软，在聚烯烃类里补中柔韧性及耐低温性最优，是PVC防渗膜的替代品。EVA土工膜突出的低温柔韧性特别适于寒冷地区的施工。我公司可根据用户的实际需要生产出不同VA含量的EVA土工膜，使EVA共挤防渗膜的VA%含量控制在5%-8%（VA含量越高，弹性越大，软化点越低）是以合成树脂（HDPE、LDPE、EVA、ECB）等为基料，加入抗氧剂、紫外线吸收剂、色母等辅料而制成的防水防渗材料。 HDPE土工膜，其物理机械性能好，耐老化性，耐化学腐蚀性，耐环境的风化性、抗戳穿性等综合特点。 LDPE、EVA延伸率大，低温性能好，柔软易施工。 ECB土工膜由乙烯共聚物与石油树脂混合而成，属档次更高的土工膜。 主要用途： HDPE主要使用于垃圾掩埋厂、废水处理厂等防水工程。 LDPE主要用于隧道复合衬砌、不适合外露屋面。 EVA主要用于地铁工程、隧道、防空洞、挡水坝、人工湖、工业防水等工程。 ECB主要用于地铁、道路、水坝、隧道、土木工程的防水等。 HDPE、LDPE前者是高密度的，后者是低密度的聚乙烯复合土工膜，PE土工膜，EVA土工膜，加筋土工膜，复合土工膜。 特点： 1.幅宽、厚度规格齐全（厚度0.2-4mm；宽度2.5-8m）。 2.柔软性、强韧性高。 3.透明度高。 4.优良的耐环境应力开裂性。 5.适应温度范围大。 6.铺设施工方便。 7.适用于地铁、隧道等地下工程的复杂地形

土工膜介绍

土工膜产品复合土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，。耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。

复合土工膜的使用年限问题，主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定，据苏联国家标准规定，水工用的厚度为0.2m的加稳定剂的聚乙烯薄膜，在清水条件下工作年限可达40~50年，在污水条件下工作年限为30~40年。因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限。

土工膜是用在土木建筑工程中的一种形状似膜的透水性极低的一种土工材料。 土工膜的分类: 土工膜一般分为沥青土工膜和聚合物（合成高聚物）土工膜两大类。为了适应各种土木工程应用中的不同强度和变形需要，两类又分别演变为加筋和不加筋（单一或混合材料）的组合类型。 1、沥青土工膜目前主要为复合性的（含编织型或无纺型的土工织物）沥青作为浸润粘结剂。 2、聚合物土工膜视主要材质的不同分为塑性土工膜，弹性土工膜和组合型土工膜（复合土工膜） 其中塑性土工膜类的主要材质有： 聚氯乙烯（PVC）、耐久聚氯乙烯（PVC-OR）、增韧聚氯乙烯（PVC-E）、氯化聚乙烯（CPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、增韧聚烯烃或弹性聚烯烃（ELPO） 弹性土工膜类的主要材质为橡胶类分别为： 丁基橡胶（IIR）、环氧丙烷橡胶（ECO）、氯丁橡胶（CR）、腈橡胶（NBR）、氯醇橡胶。 组合型土工膜如： 乙烯和丙烯的单体混合物（EPDM）、聚氯乙烯和腈橡胶混合物（PVC-NBR）、膜和土工布的组合（以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的复合土工膜）等 土工膜的制造工艺分为：吹塑、压延、涂刮 土工膜的一般特性: 土工膜的一般特性包括物理性能、力学性能、化学性能、热学性能和耐久性能等。土工膜在工程应用中更重视其防水（防渗透）性能、抗变形能力及耐久性能。大量的工程实践证明土工膜具有很好的不透水性；有很好的弹性应变能力，能承受不同施工条件和工作应力；有良好的耐老化能力，处于水下、土中的土工膜耐久性能特别突出。 目前应用最广泛的还是HDPE土工膜。 HDPE土工膜的性能特点如下: 1、HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（1×10-17 cm／s） 2、HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃；低温-70℃ 3、HDPE土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料 4、HDPE土工膜具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要 5、HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能 6、HDPE土工膜采用三个单独的进料器，每层不同的配料都能够具有独特的性能，提高了HDPE土工膜的工程S性能 7、HDPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同 的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强 8、HDPE土工膜采用优质原生塑料与碳黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被我国用来取代PVC作为食品包装袋和保鲜 膜原料，我公司生产的“HDPE土工膜无毒、工程性能好、应用范围广。 HDPE土工膜应用领域如下: 1、环保，环卫（生活垃圾填埋场防渗与渗滤液收集隔离过滤系统，污水处理池防渗与软基础加固,电厂调节池防渗，工业污水池防渗、化工污水池防渗、医院危险固废填埋场防渗与土工加固，人工湿地防渗,污水净化处理系统的防渗膜、隔离、反滤等） 2、水利工程（人工湖防渗、人工河道防渗、土工膜、HDPE土工膜用于水库库盆防渗与堤坝的防渗堵漏，水渠防渗，引水涵洞防渗,边坡防护；土工布用于坝基加固，排水板对地下水的引流、导排降压等） 3、市政建筑工程（排水板隧道排水反滤、地下建筑工程排水降压，防水毯、膨润土防水毯建筑地下室防渗与人工河道防渗、HDPE土工膜种植屋面防渗、地铁隧道防渗、屋顶花园防渗与抗植物根系穿刺破坏、高档厂房与仓库地面防渗防潮、污水管道的防腐内衬；外水导流降压与外排，软土基础加固与排水等各类防渗工程） 4、园林景观与绿化工程（人工湖防渗，人工湖驳岸基础加固、导水导气，人工湿地防渗，河道防渗、边坡稳固、堤坝加强，蓄水池防渗，高尔夫球场人工湖防渗、洼地绿化改造，盐碱地与沙砾地的绿化种植层改造，山体护坡加固，绿化草坪防水防潮等） 5、石油化工系统（化工污水池防渗、炼油厂污水池防渗、油罐基础防渗,加油站的储油罐防渗与炼油厂油污池防渗，化学反应池防渗、沉淀防渗,池印染污水池防渗隔离的，电镀酸洗池防渗防腐，管道内衬等） 6、矿业（洗选池防渗、堆浸池防渗、堆灰场防渗、溶解池防渗、沉淀池防渗、尾矿堆场防渗、污水存储池防渗等） 7、道路交通设施（土工格栅公路的基础加固，土工格室边坡防护，排水板、土工布边坡衬墙背面地下水导流减压，排水板高速路面的雨水导排引流，防止轮胎与地面产生水浮系统，山边道路内侧雨水沟的防渗导流；铁路路基增强，道砟下面的防渗导流加固，涵洞与隧道防渗加固地下水导排与电路防潮保护） 8、农业（水库防渗，饮用水池防渗，蓄水池防渗，引水灌溉系统防渗） 9、食品加工业（淀粉浆池防渗，糖厂桔水池防渗，酒精废水池防渗，食品污水处理池防渗） 10、畜牧养殖业（养殖废水池防渗，沼气池防渗，氧化塘防渗，） 11、交通设施（公路的冻土基础防潮加固，路面防渗排水、排水沟防渗、遂道工程防渗） 12、盐业（盐场结晶池防渗，盐膜晒盐、卤水池防渗，晒盐膜，盐垛苫盖）

土工布介绍

## 土工布又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺土工布。土工布具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用，具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。土工布是一种新型建筑材料，原料是涤纶、晴纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。按照制造方法分为：有纺土工布和无纺土工布两种类型。一般工程主要是使用的无纺土工布.土工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能，它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比，具有投资低，施工工艺简单，工期短，防渗效果好，渠道有效利用系数高等优点。特点

1、强力高，由于使用塑料扁丝，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。

2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。

3、透水性好 在扁丝间有空隙，故有良好的渗水性能。

4、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。

5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。

6、规格齐全： 幅宽可达6米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-600g/㎡。

作用： 断裂强力高，可达20KN/m以上，抗蠕变性能好，耐腐蚀。

应用于水利、堤坝、筑路、机场、建筑、环保工程中，可起到过滤、排水、隔离、 防护、加筋的作用。

- 作用

1：隔离

利用涤纶短纤针刺土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材

料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材

料的整体结构和功能，使构筑物载承能力加强。

2：过滤

当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流

通过，而有效地载流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

3：排水

涤纶短纤针刺土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多

余液体和气体外排。

4：加筋

利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改

善土体质量。

5：防护

水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。

6：其它

抗拉强度高、渗透性好、透气性能、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀。

涤纶短纤针刺土工布是一种应用广泛的土工合成材料。广泛用于铁路路基的加筋、公路路面

的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

- 应用领域

（1） 作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。

（2） 加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。

（3） 增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害

（4） 路道碴与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。

（5） 人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。反滤和加固作用。

（6） 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。

（7） 排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。

（8） 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。

（9） 公路、机场、铁路道喳和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层

（10）土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。

（11）土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。

（12）排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水

（13）人工填土地基运动场地基的排水。

（14） 公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基。

### 机织土工布介绍

使用高强度工业用丙纶、涤纶、锦纶等合成纤维为原料，具有较高的原始强 力。经机织后成规律交织结构，综合承载能力进一步提高。适应岩土工程的各种不同特性、要求而形成的一个土工材料的工业品系列。广泛应用于河流、海岸、港湾、公路、铁路、码头、隧道、桥梁等岩土工程中。能满足各种不同的用途。

2.长丝机织土工布它利用合成纤维的工业化、低成本优势；高强度、低延伸、耐持久、耐腐蚀的特性；机织物结构稳定、工程参数达标率高的特点，满足各种岩土工程的不同目的的反滤、隔离、加筋、防护等用途要求。是岩土工程中一类价值比较高的产品。

它具有以下特点

1.高强度：使用高强度工业用丙纶、涤纶、锦纶等合成纤维为原料，具有较高的原始强 力。经机织后成规律交织结构，综合承载能力进一步提高。

2.耐久性：合成化纤的特点就是不易变性、分解、风化。能长久保持其原有特性。

3. 耐腐蚀：合成化纤一般具有耐酸、耐碱、耐虫蛀、耐霉菌。

4.透水性：机织物可以有效地控制其结构孔隙，以达到一定的透水性。

5.储运方便：由于重量轻、可按一定要求包装，故运输、储存、施工等都很方便。

### 防渗土工布介绍

防渗土工布以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。

防渗土工布机能：

利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。

土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。

防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。

网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。

高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性

耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化

施工简单—重量轻，使用方便，施工简单。

编织布介绍

## 编织布是以聚丙烯、丙乙纶扁丝为原料，由两组平行的纱线（其形状是扁线）组成，一组沿织机的纵（织物行进的方向）称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般编织土工布较薄纵横向都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。 在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。 编织布又称有纺土工布、编织土工布。有纺土工布是由至少两组平行的纱线（或扁丝）组成，一组沿织机的纵（织物行进的方向）称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般有纺土工布较薄，纵横向都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。有纺土工布根据编织工艺和使用经纬的不同分为加筋土工布和不加筋土工布两大类，加筋土工布的经向抗拉强度远远大于普通土工布。2、机理及作用：有纺土工布一般实际应用于土工工程项目的加筋增强，主要功能是加固增强，具有平面隔离与保护功能，与无纺布相比，有纺土工布不具备过滤，即平面排水功能。产品性能

1、加筋作用：用于公路、铁路、机场、石坝、防坡堤、挡土墙回填土、边陂等岩石工程，分散土体应力增加土件模量、限制土件滑移，提高稳定性。

2、防护作用：防止堤岸受风、浪、潮、雨的冲刷，并用于护岸、护坡、护底、防止水土流失。

## 3、反滤作用：用于堤、坝、河及海岸石快、土坡、挡土墙的滤层，防止砂土粒通过，而允许水或空气自由通过。编织土工布安装施工注意事项：

1、土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；

2、在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；

3、在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；

4、安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；

5、土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。

6、如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。

7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

防渗膜介绍

HDPE防渗膜也被称为高密度聚乙烯膜、HDPE土工膜，英文名称为“High Density Polyethylene Impermeable membrane”，简称为“HDPE防渗膜”。HDPE防渗膜是由HDPE树脂构成的塑料卷材，其HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。

HDPE防渗膜原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃 （四氯化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性。HDPE具有很好的防腐性能、电性能、防潮性能、防渗漏性能、拉伸强度高，所以是很适用于电线电缆、工程防渗、养殖防渗、油罐防渗、地下室防渗、人工湖防渗、垃圾填埋防渗、固废填埋防渗等领域。HDPE防渗膜具有极好的抗冲击性，故在常温甚至在-40F低温度下均如此。HDPE防渗膜是高分子聚合物无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110℃-130℃，相对密度0.918—0.965；具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。

HDPE防渗膜特点：

1、防渗系数高—防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，HDPE防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降,水蒸汽渗透系数K<=1.0*10-13g.cm/c cm2.s.pa.

2、化学稳定性—防渗膜具有优异的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青,油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀

3、耐老化性能—防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证

4、抗植物根系—HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系

5、高机械强度—防渗膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%

6、成本低效益高—HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右

7、施工速度快—防渗膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速健康

8、环保无毒性—防渗膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的最佳选择。

HDPE防渗膜应用领域：

1．环保，环卫（如生活垃圾填埋场，污水处理厂，电厂调节池，地下基础防水防渗，厂房屋顶防潮工业，医院固体废弃物等）

2．水利（如江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等）

3．市政工程（高速公路，地铁，建筑物的地下工程，种植屋面，屋顶花园的防渗，污水管道的内衬等）

4．园林（屋顶花园，人工湖，河道，蓄水池，高尔夫球场的水塘底衬、护坡，绿化草坪防水防潮等）

5．石化（化工厂，炼油厂，加油站的储油罐防渗，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层等）

6．矿业（洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等）

7．交通设施（公路的基础加固，涵洞的防渗）

8．农业（水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗，农业养殖如养猪场化粪池）

9．水产养殖业（水产养殖池，集约化、工厂化养殖池，鱼塘，虾池的内衬，海参圈护坡等）

- 10．盐业（盐场结晶池，卤池苫盖，盐膜，盐池塑苫膜）

- 防渗膜标准名称为聚乙烯土工膜，主要是乳白色半透明至不透明的热塑性树脂材料-聚乙烯树脂制作而成。聚乙烯是高分子聚合物，是无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为110℃-130℃，相对密度0.918—0.965；防渗膜具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度好，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热，和抗拉强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯共聚物），众联隧道应用中还有设计使用ECB（乙烯乙酸乙烯改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。

- 防渗膜特点

：

1、防渗系数高—防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，HDPE防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降,水蒸汽渗透系数高

2、化学稳定性—防渗膜具有优异的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青,油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀

3、耐老化性能—防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证

4、抗植物根系—HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系

5、高机械强度—防渗膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%

6、成本低效益高—HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低于传统防水材料，经实际测算采用HDPE防渗膜的一般工程要节约成本50%左右

7、施工速度快—防渗膜有很高的灵活性，有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊缝强度高，施工方便、快速健康

8、环保无毒性—防渗膜采用的材料均为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质，是环保、养殖、饮用水池的最佳选择

## 防渗土工膜抗拉强度高、极佳的弹性：HDPE防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和强变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。 防渗性能好：HDPE防渗膜采用优质的高密度聚乙烯原生树脂，采用共挤技术制成，具有高效分子密度，液体渗透性极低，,防渗透效果极佳。 施工简单方便，质量轻，便于运输：HDPE防渗膜质量轻，成品成卷状，便于现场铺设有很高灵活性可满足不同施工场地的需求。防渗膜的应用

1、环保，环卫（生活垃圾填埋场防渗与渗滤液收集隔离过滤系统，污水处理池防渗与软基础加固，电厂调节池防渗，工业污水池防渗、化工污水池防渗、医院危险固废填埋场防渗与土工加固，人工湿地防渗，污水净化处理系统的防渗膜、隔离、反滤等）

2、水利工程（人工湖防渗、人工河道防渗、土工膜HDPE土工膜用于水库库盆防渗与堤坝的防渗堵漏，水渠防渗，引水涵洞防渗，边坡防护；土工布用于坝基加固，排水板对地下水的引流、导排降压等）

3、市政建筑工程排水板隧道排水反滤、地下建筑工程排水降压，防水毯、膨润土防水毯建筑地下室防渗与人工河道防渗、HDPE防渗膜种植屋面防渗、地铁隧道防渗、屋顶花园防渗与抗植物根系穿刺破坏、高档厂房与仓库地面防渗防潮、污水管道的防腐内衬；外水导流降压与外排，软土基础加固与排水等各类防渗工程

4、园林景观与绿化工程（人工湖防渗，人工湖驳岸基础加固、导水导气，人工湿地防渗，河道防渗、边坡稳固、堤坝加强，蓄水池防渗，高尔夫球场人工湖防渗、洼地绿化改造，盐碱地与沙砾地的绿化种植层改造，山体护坡加固，绿化草坪防水防潮等）

5、石油化工系统（化工污水池防渗、炼油厂污水池防渗、油罐基础防渗，加油站的储油罐防渗与炼油厂油污池防渗，化学反应池防渗、沉淀防渗，池印染污水池防渗隔离的，电镀酸洗池防渗防腐，管道内衬等）

6、矿业（洗选池防渗、堆浸池防渗、堆灰场防渗、溶解池防渗、沉淀池防渗、尾矿堆场防渗、污水存储池防渗等）

7、道路交通设施土工格栅公路的基础加固，土工格室边坡防护，排水板、土工布边坡衬墙背面地下水导流减压，排水板高速路面的雨水导排引流，防止轮胎与地面产生水浮系统，山边道路内侧雨水沟的防渗导流；铁路路基增强，道砟下面的防渗导流加固，涵洞与隧道防渗加固地下水导排与电路防潮保护）

8、农业（水库防渗，饮用水池防渗，蓄水池防渗，引水灌溉系统防渗）

9、HDPE防渗膜，HDPE土工膜，水产养殖业（集约化养殖池防渗、工厂化养殖池防渗，鱼塘防渗，高位养虾池防渗，海参圈护坡，养殖引水渠道防渗，爬行鱼类的圈养围护等）

- 10、盐业（盐场结晶池防渗隔离，卤水池防渗，晒盐膜——盐池铺盖隔离加快水体蒸发，加速卤水结晶速度以增加单位产盐量、盐池塑苫膜）

防水板介绍

防水板又叫土工膜，习惯上把>=0.8mm厚的土工膜叫防水板，<0.8mm的叫土工膜，它是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料，分为均质防水板和复合防水板。

其主要功能是防止液体的渗漏和气体的挥发。

原材料一般有：低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE)、乙烯/乙酸乙烯共聚物（EVA)、聚氯乙烯（PVC）、乙烯醋酸乙烯改性沥青(ECB)等。

防水板在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离，但是同时也起到加强和防护的作用。主要应用在：土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池等工程的防渗；地铁、地下室和隧道防渗衬砌；公路铁路地基的防渗；卫生垃圾填埋场中配合长丝土工布、膨润土防水毯等土工材料使用。等等。

- 防水板概念

用于地下防腐、防渗工程的HDPE防水板（新型HDPE防水板）是在普通防水板的基础上经过配方重组，选用优质的低压高密度聚乙烯原料，并科学配比碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的全自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。此生产线是高度自动化的，从订单的输入、配方、进料、加工到质量的监控，都由计算机的全自动控制,并且严格依据科学的数据来操作的。并且能够同时使用最新的原料（具有超强的拉力强度），如Metallocence及传统的PE、EVA、LLDPE等。所有产品均依据美国ASTM D标准执行生产，达到或超过国家标准,产品规格齐全，厚度0.2mm-2.5mm，宽幅1m-8m，满足人工湖防渗,污水池防渗,蓄水池防渗,环境保护,矿业化工等项目的防渗与防腐要求.

- 防水板特性

强 度—— 同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布。

抗紫外线光照——具有极高的抗紫外线能力。

耐极高温性能——耐高温达230℃，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能。

渗透性及平面排水性——防水板较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能。

耐蠕变性——防水板耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀。

延展性——防水板一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面。

排水板介绍

## 排水板是由聚苯乙烯（HIPS）或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成，圆锥突台的顶面胶接一层 过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞，使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水 层，将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石 滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。特点

## 良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。HW型排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系 统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。用途

园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场工程

市政工程：道路路基、地铁隧道

建筑工程：建筑物基础上层或下层、 地下室内外墙体、屋面防渗和隔热层等

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层

- 施工规范

1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。

2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。

3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。

4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必 须夯实。

排水板别名塑料排水带，有波浪型、口琴型等多种形状。排水板是结合国外品牌排水板的优点，根据我国地质情况研制开发的较先进的软土地基和超软基加固新型材料，具有单孔过水断面大，排水通畅、质量轻、抗拉抗压强度高等特点。

排水板中间是挤出成型的塑料芯板，是排水带的骨架和通道，其断面呈并联十字，两面以非织造土工织物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出，是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间。

排水板工作原理：排水板用插板机插入软土地基，在上部预压荷载作用下，软土地基中空隙水由排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排水管中，由其他地方排出，加速软基固结。在软土地基处理中，排水板的作用设计，施工设备基本与袋砂井相同。

排水板应用：国内外的高速公路、铁路、机场、电厂、堆场、港口、围垦、污水处理厂、垃圾填埋场、围海造陆、水利水电、码头建筑等工程中的软基处理项目。例如天津、连云港、上海、杭州、宁波、温州、福州、厦门、湛江，广州等沿海地区，以及昆明、武汉、南京等内地地区。

排水板加固软土地基的优点： 1. 滤水性好，排水畅通，排水效果有保证。 2. 材料有良好的强度和延展性，能适合地基变形能力而不影响排水性能

3. 排水板断面尺寸小，施打排水板过程中对地基扰动小。 4. 可在超软弱地基上进行插板施工。 5. 施工快、工期短，每台插板机每日可插板15000米以上，造价比袋砂井低。

对于深厚的软土地基采用排水固结法进行加固时，从技术上和经济上考虑，采用排水板几乎是唯一经济、有效、可行的方法。

排水板各种型号适用情况：

SPB-A型 深度在0~15米内的软土地基竖向排水SPB-B型 深度在15~25米内的软土地基竖向排水SPB-C型 深度在25~35米内的软土地基竖向排水SPB-D型 深度在35米以上的软土地基竖向排水。

排水网介绍

排水网（又名土工排水板、隧道排放水板、排放水板）是指由立体结构的塑料网双面粘接渗水土工布组成，可替代传统的沙粒和砾石层，主要用于垃圾填埋场、路基和隧道内壁的排水材料。

在铁路、公路等交通基建中,工程的安全和使用寿命与自身的排水系

排水网

## 统有着密不可分得关系，其中土工合成材料是排水系统中重要的组成部分。 排水网中的三维排水网是一种新型土工合成材料。组成结构是一个三维的土工网芯，两面都粘有针刺穿孔无纺土工织物。三维土工网芯包括一个厚的垂直肋条，以及顶部和底部各一条斜置的肋条。能够迅速地排出道路的地下水，自身还有一个孔隙维护系统，能在高荷载下阻断毛细水。同时，它还能起到隔离和地基加固作用。一种新型土工合成材料。排水网的特性

1、当荷载为720kPa，梯度为2％时，渗透率2500m/d，流率13pm/m。

排水网

2、蠕变试验在承受1200kPa荷载10000小时后，保留着超过60％的厚度，

3、三肋排水网芯碳黑含量不小于2％，密度0.94g/cm3，抗拉强度不小于36.5kN/m,熔融指数1.0 g/10min,厚度7.6mm。

4、无纺土工织物表观孔径0.18mm，透水率0.26 Sec-1，渗透率0.2cm/sec，刺破强度580N，梯形撕裂强度356 N，握持拉伸强度900 N，握持延展强度50％ , 爆裂强度2750kPa。

- 排水网的作用特性

1、铺设在地基和底基之间，用于排出地基与底基之间积水，阻断毛细水并有

排水网

效地结合到边缘排水系统中。这种结构自动缩短了地基的排水途径，排水时间大大减短，而且可以使精选地基材料的使用数量减少（即可使用带有更多细料，渗透率较低的材料）。可以延长道路的使用寿命。　2、在底基层铺设排水网能够防止底基细料进入地基层（也就是起到隔离作用）。骨料基层会在有限程度内进入土工网的上层部分。这样，复合土工排水网还有一种潜在的限制骨料基层横向移动的作用，在这个方式上，它的作用类似于土工格栅的加固作用。一般来说，复合土工排水网的抗拉强度和刚性优于许多用于地基加固的土工格栅，这种限制作用将提高地基的支撑能力。

3、道路老化、裂缝形成后，大部分雨水就会进入断面中。在这种情况下，把排水网直接铺设在路面下，代替可排水地基。排水网可以在水分进入地基/底基层之前将其先行收集。而且还可以在排水网的底端包上一层膜，进一步防止水分进入地基。对刚性道路系统来说，这种结构允许用较高的排水系数Cd来设计道路。这种结构的另一个优点是可能能使混凝土更均匀地水合（有关这个优点的程度研究正在进行中）。不管是对刚性道路还是柔性道路系统，这种结构都能够延长道路的使用寿命。 4、在北方气候条件下，铺设排水网可帮助减轻冻胀的影响。如果冰冻深度很深，可把土工网铺设在底基中较浅的位置，作为毛细作用阻塞。另外经常还需要用不易冻胀的粒状底基层替换，向下延展到冰冻深度。易冻胀的回填土可直接填在排水网上面，直到地基地面线。在这种情况下，该系统可连接到排水出口，使地下水位在相当于或低于这个深度。这样就可以潜在地限制冰晶体的发展，在寒冷地区春季冰融时，不用对交通荷载进行限制。

展览地毯介绍

展览地毯，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的。成品为布状，一般宽度为1-4米，长度为10-60米。   1：展览地毯的用料分：涤纶短纤维和丙纶短纤维。   2：展览地毯的颜色分：白色、红色、蓝色、绿色、黄色、紫色、棕色以及各种混合色。   3：展览地毯基本分为普通展览地毯\覆膜展览地毯\双面背胶地毯\防火地毯,我们的产品在针刺密度,平整度和克重方面都达到国内标准要求,其中覆膜展览地毯已被大多数客户认可,其可使地毯在特装或满铺后干净如新.双面背胶产品硬挺耐用。   4：展览地毯的品种分：平面、条纹、覆膜、拉绒、阻燃等。   5：展览地毯的用途：展览会、展览馆、庆典活动、开幕式、婚庆等   6：展览地毯的质量要求是：不起球，不掉毛，平整度好，硬度好。    展览地毯是短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状，在经过针刺等工艺让不同的纤维相互交织在一起，相互缠结固着使织物规格化，让织物柔软、丰满、厚实、硬挺，以达到不同的厚度满足使用要求。针刺成型的坯布再经过背面上胶，烘干定型，切边，成卷包装。 2：展览地毯作用 1审美角度：美化、装饰环境：由于地毯的颜色不同室内铺上地毯，能给人有一个良好的心境，人处于居室之中 有舒畅，轻松的感觉。 2安装铺设容易：适宜结合家居等产品进行配合搭配，起到不单调，可以经常更新室内环境的风 格，且容易更换。 3吸音和隔音：地毯与其他铺地材料相比具有更优良的吸音隔音效果。 4保暖 ：人们踩在硬质地面上有一层冰凉的感觉尤其在冬天较为显著。 5安全 ：在地毯上行走，不易打滑跌倒，即使跌倒也不易受伤。 6净化室内空气：空气中的尘埃及细菌会被地毯所吸附，从而减少尘阿病菌的流动，起到净化室内空气，提高室内空气质量的效果。 7从古到今，地毯亦被人们视为是最高档，最理想的地面铺设材料，是生活水平，档次，视为提高的表现。地毯的用途：展览会、展览馆、庆典礼仪活动、开幕式、演艺活动等公共场所。 3：展览地毯价格展览地毯基本分为平面展览地毯，覆膜展览地毯，双面背胶地毯，阻燃地毯，普通展览地毯由于是一次性的地毯，档次较低，所以价格较低。 1： 平面展览地毯 3.6元/平米，克重300克/平米。 2： 覆膜展览地毯 4.6元/平米，克重300克/平米。 3： 双面背胶地毯 3.6元/平米，克重300克/平米。 4：  阻燃展览地毯 4.4元/平米， 克重300克/平米。展览地毯的厂家有很多，但在价格和质量都有优势的就是华龙化纤有限公司了，听说华龙地毯出口特别多，我们都知道地毯如果出口的话，那就是质量必须好，所以如果需要展览地毯还是去华龙看看。