钢砂GH18质检报告

参考标准：  GB/T18838.3-2008

检测日期：     2021-05-08

产品批号：   OW202105070218H

1.产品化学成分：

| 化学元素 | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 磷 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准范围 | 0.8-1.20% | 0.35-1.20% | 0.4% min | 0.05% max | 0.05% max | 合格 |
| 检测结果 | 1.01% | 0.69% | 0.48% | 0.017% | 0.015% |  |

2.产品粒度：

| 筛网编号 | 14 | 16 | 18 | 25 | 40 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛网孔径 | 1.4mm | 1.18mm | 1.0mm | 0.71mm | 0.425mm | 合格 |
| 标准比例 | 0%max | - | 75%min | 85%min | - |  |
| 检测结果 | 0 | - | 96% | 98% | - |  |

3.产品硬度：

| 标准硬度范围 | 检测结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| ＞60 HRC | 64.7 HRC | 合格 |

6.产品密度：

| 标准密度范围 | 检测结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 产品密度＞7.0g/cm³ | 7.35g/cm³ | 合格 |

7.产品金相结构：

| 标准要求 | 检测结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- |
| 马氏体 | 马氏体 | 合格 |

- 产品缺陷：

| 缺陷项目 | 球形半球形颗粒 | 裂纹 | 外来杂质含量 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求 | ＜5% | ≤40% | ≤1% | 合格 |
| 检测结果 | 2% | 11% | 0.1% |  |

欧文（山东）金属磨料有限公司

质检部

检测人员签字：