- OPGW光缆结构性能表

光缆型号：OPGW-16B1-35 (46,20.1)

结构图：

OPGW技术参数表：

| 项目 |  |  | 单位 | 保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤 | 类型 |  | -- | G.652 |
|  | 数量 |  | 芯 | 16B1 |
|  | 衰减 | 1310nm | dB/km | 0.35 |
|  |  | 1550nm | dB/km | 0.21 |
| 截面积 | 承载截面积： |  | mm2 | 31.86 |
|  | AS面积 |  | mm2 | 31.86 |
|  | AA面积 |  | mm2 | 0 |
| 外径 |  |  | mm | 7.8 |
| 单位重量 |  |  | kg/km | 224kg/km |
| 额定拉断力(RTS) |  |  | kN | 46 |
| 直流电阻 |  |  | Ω/km | 2.34 |
| 短路电流容量(40℃～200℃，1s) |  |  | kA2·s | 175.5 |
| 短路电流 |  |  | KA | 20.1 |
| 拉力重量比 |  |  | km | 16.0 |
| 弹性模量 |  |  | kN/mm2 | 115.0 |
| 线膨胀系数 |  |  | 1×10-6/℃ | 15.2 |
| 最大允许工作压力(MAT) |  |  | kN | 312.9 |
| 日平均运行张力(EDS) |  |  | kN | 140.8-195.6 |
| 允许最小弯曲半径 |  |  | mm | 安装：320mm 操作：240mm |
| 储运温度 |  |  | ℃ | -40～+70 |