GYXTW光缆技术参数表(2~12F)

GYXTW Optical Cable Technical Parameters (2~12F)

| 结构参数 structural parameters | 金属加强件 Metal Strength Member | 直径 1.2mm Diameter: 1.2mm |
| --- | --- | --- |
|  | 松套管（填充纤膏） Loose tube(filling gel) | 外径 2.8mm Outer diameter 2.8mm |
|  | 金属挡潮层:钢带 Metal Resist moisture: steel tape | 厚度 0.25mm Thickness: 0.25mm |
|  | 外护套 Outer sheath | 厚度 2.00mm Thickness: 2.00mm |

| 技术参数 Technical Parameters | 光缆外径 Outer diameter |  | 8.0 mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 光缆截面积 Cable sectional area |  | 50.3 mm2 |
|  | 光纤型号 Fiber type |  | G.652 |
|  | 光缆重量 Cable weight |  | 105kg/km |
|  | 抗拉强度 Tensile strength | 短期Short term | 1500 N |
|  |  | 长期Long term | 600 N |
|  | 抗压强度 Compression strength | 短期Short term | 1000 N/100mm |
|  |  | 长期Long term | 300 N/100mm |
|  | 最小弯曲半径 Min. Bending Radius | 运行时Operation | 212 mm |
|  |  | 敷设时Installation | 265 mm |
|  | 适用温度范围 Available temperature | 敷设时Installation | -15~ +60℃ |
|  |  | 运输和运行Operation | -40~ +70℃ |
|  | 光纤余长 Fiber long more than |  | 0~0.5% |