| 产品名称 | 00Cr13Si2 | 00Cr13Si2Pb | 1Cr13SiS | 0Cr17Si2Pb | 0Cr17Si2 | 0Cr18Si2Mo2 | 0Cr17SiS | 1Cr17SiS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.04 | ≤0.15 |
| Mn | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Si | 1.0～2.2 | 1.0～2.2 | ≤1.0 | 1.0～2.0 | 1.0～2.0 | 1.0～2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Cr | 13～15 | 13～15 | 12～14 | 16～18 | 16～18 | 16.5～18.5 | 16～18 | 16～18 |
| Pb |  | 0.1～0.3 |  | 0.1～0.3 |  |  |  |  |
| P | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.04 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| S | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.15 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥0.15 | ≥0.15 |
| HcA/M (H=50KA/M) | ≤180 A/M | ≤200 A/M | ≤320 A/M | ≤320 A/M | ≤320 A/M | ≤320 A/M | ≤200 A/M | ≤320 A/M |
| Bs(T) | ≥1.6T | ≥1.6T | ≥1.5T | ≥1.5T | ≥1.5T | ≥1.5T | ≥1.5T | ≥1.5T |
| Br(H=50KA/M) | ≤1.0T | ≤1.0T | ≤1.1T | ≤1.1T | ≤1.1T | ≤1.1T | ≤1.0T | ≤1.1T |
| HB(硬度） | 160～220 | 160～220 | 160～220 | 160～220 | 160～220 | 170～240 | 170～240 | 170～240 |
| HcA/M (H=4.2KA/M) | ≤350A/M | ≤400 A/M | ≤450 A/M | ≤450 A/M | ≤450 A/M | ≤450A/M | ≤450 A/M | ≤450A/M |
| Bs(T) | ≥1.05T | ≥1.05T | ≥1.0T | ≥1.00T | ≥1.05T | ≥1.00T | ≥1.00T | ≥1.00T |
| Br(H=4.2KA/M) | ≤0.40T | ≤0.45T | ≤0.50T | ≤0.50T | ≤0.45T | ≤0.50T | ≤0.45T | ≤0.50T |
| HB(硬度） | 160～220 | 160～220 | 160～220 | 160～220 | 160～220 | 170～240 | 170～240 | 170～240 |

电    话：13382466902

传    真：0523-86225840

联 系 人：　　　王为民

注：00Cr13Si2为日标K-M31S；0Cr17SiS为430FR。