Z11W-16M蒙乃尔合金闸阀

一、概述：

| 主体材料：碳钢 | 公称通径：DN15~DN1000（mm） | 适用介质：水、蒸汽、油品等 |
| --- | --- | --- |
| 材质：碳钢 不锈钢 | 密封形式：软密封型 | 外形：中型 |
| 流动方向：单向 | 零部件及配件：配件 | 用途：调节 |
| 压力环境：常压 | 工作温度：常温 | 类型(通道位置)：直通式 |

二、主要连接尺寸：

| 公称压力 PN （MPa） | 公称通径 DN （mm） | 尺寸①（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量（kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H开③ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 |
| 1.0 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
|  | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 |
|  | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 |
|  | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 |
|  | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 |
|  | 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 |
|  | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 |
|  | 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 |
|  | 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 |
|  | 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 |

- 三、产品性能参数】

压力等级：PN10~PN16

公称通径：DN15~DN1000

产品型号：Z11W-16M、Z11W-25M、Z11W-40M、Z11W-64M、Z11W-100M、Z11W-16M、Z11W-25M、Z11W-40M、Z11W-64M、Z11W-100M、Z40W-16M、Z40W-25M、Z40W-40M、Z40W-64M、Z40W-100M、Z40W-16M、Z40W-25M、Z40W-40M、Z40W-64M、Z40W-100M

适用介质：强腐蚀性介质

- 四、【蒙乃尔合金闸阀产品技术规范】

设计标准：GB/T12234、API600、API6D

结构长度：GB/T12221、ASME B16.10

连接法兰：HG、GB、JB、API、ANSI、ISO、BS、DIN

试验标准：JB/T9092、GB/T13927、API598

### 五。、用途

广泛用于化学等工业中。例如用于制造加热器、换热器、蒸发器、蒸馏釜、蒸馏塔、脂肪酸处理用冷凝器、处理松香亭酸用设备、化工泵等。由于合金在高温下还具有高强度和良好的抗氧化性，因而还可用于热处理工业，制造各种结构件。

### 六、腐蚀性能:

该合金在氟气、盐酸、硫酸、qing氟酸以及它们的派生物的蚀性。酸介质：M400在浓度小于85%的硫酸中都是蚀的。M400是可qing氟酸中为数少的重要材料之一。水腐蚀：M400合金在多数水腐蚀情况下，不仅蚀性佳，而且孔蚀、应力腐蚀等也很少发现，腐蚀速度小于0.025mm/a高温腐蚀：M400在空气中连续工作的高温度一般在600℃左右，在高温蒸汽中，腐蚀速度小于0.026mm/a。氨： 由于蒙乃尔400合金镍含量高，故可585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。 一般固溶态的蒙乃尔K500蚀性与蒙乃尔400合金基本相同，因此，有关蒙乃尔400的蚀性数据完全可以适用于蒙乃尔K500合金。由于该合金在流动海水中的低腐蚀速度和该合金的高强度，因此，该合金特别适用于制造海水腐蚀的离心泵轴。

### 七、特点:

结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阴系数小。
柔性石墨和四氟填料、密封可靠，操作轻便灵活。
驱动方式分手动、电动、齿轮气传动。
结构形式：弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板形式。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。