舒泊润H3轻质油

Superlube 60032

产品描述

舒泊润H3轻质油 可用于肉类和家禽植物，以及所有类型的食品加工设施。适用于喷淋、滴漏、涂覆、保护金属。可作为溶性油使用，可用于挂钩、手推车等类似设备的清洁和防锈。

性能特点

清洁                            温度宽广

保护金属                        长效

防止生锈和腐蚀                  粘度稳定

减少摩擦和磨损

典型应用

脱模剂           金属保护剂                      挂钩，手推车和类似设备

一般轻质油应用                   直接食品设备润滑剂              给油机应用

食品级链条润滑剂                 砧板                            防锈

肉钩润滑剂                       刀具润滑剂                      封闭式链条

输送机                           纺织厂家                        食品搅拌机

肉切片刀片                       适用于保护刀具和表面不受腐蚀    绞肉机

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 60004 | 4盎司 |
| 60016 | 16盎司 |
| 60032 | 1夸特 |
| 60040 | 1加仑 |
| 60050 | 5加仑 |
| 60550 | 55加仑 |

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 清澈半透明 |
| 温度范围 |  | 10°F to 450°F(-12℃ to 232℃) |
| 粘度cSt@40℃ | ASTM D445 | 72-79.5 |
| ISO级 | ASTM D445 | 68 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 110 |
| 比重 | ASTM 1298（77°F） | 0.858-0.872 |
| 倾点 | ASTM D97 | 15°F（-9℃） |
| 闪点 | ASTM D92 | 475°F（246℃） |
| 生物降解性 | CEC-L33-T82 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

分析数据

使用方法

清洁和干燥待处理区域

应用Super Lube ® H3 轻质油表面

必要时重复涂刷

在设备重新投入使用前，通过清洗货擦拭任何接触食用产品的表面。

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.