舒泊润®高温极压润滑脂

Superlube 70050

舒泊润® 高温极压润滑脂 适用于需要更高浓度的Syncolon ®(PTFE), 其温度范围为-30°F 至475°F(-34℃ 至 246℃ )。

舒泊润® 高温极压润滑脂 是理想的可以安全使用在生产设施上，它适用于热稳定性，性能和延长使用寿命的关键润滑剂要求的制造设施。

性能特点

绝缘

不会变干或形成有害磨料沉积  形成一个高度集中的Syncolon ®(PTFE)屏障

温度可达650°F（间歇）     无油分离

优异的耐盐水和大多数洗涤剂    高级极压特性

耐腐蚀性化学品                薄膜强度好

比传统油脂寿命长

典型应用

普通和抗摩擦轴承         炉门铰链              食品加工设备

拉幅机                   烤箱减震器            无尘室应用

烘焙输送机轴承           瓦楞机                机器人设备

鼓风机轴承               水闸                  造纸厂

胶合板烘干机             风力涡轮机（如叶片）  风扇电机

食品加工设备             备用轮                印刷机

高温烘箱                 发电机轴承            纺织机

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 70006 | 6 cc |
| 71150 | 14盎司（400克）管 |
| 71160 | 14盎司（400克）罐 |
| 70050 | 5磅 |
| 70300 | 30磅 |
| 70120 | 120磅 |
| 70400 | 400磅 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI等级 | ASTM D1092 | 2 |
| NLGI分类 | ASTM D4950 | GC-LB* |
| 颜色 |  | 半透明白色 |
| 温度范围 连续： 间歇： |  | -30°F 至475°F(-34℃ 至 246℃ ) -30°F 至650°F(-34℃ 至 343℃ ) |
| 粘度（基础油） cSt@100℃ cSt@40℃ | ASTM D445 ASTM D445 | 8 45 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89@60°F |
| 水，PPM | ASTM D1744 | 35 ppm |
| 总酸值 | ASTM D974 | 0.04 maximum |
| 滴点 | ASTM D2265 | >500°F |
| 工作锥入度（60 strokes） | ASTM D217 | 265-295 mm/10 |
| 四球试验载荷磨损指数： 烧结点： | ASTM D2596 ASTM D2596 | 109kg 620kg |
| 四球磨损测试 | ASTM D2266 | <1.0mm |
| 盐雾试验（100小时） | ASTM B117 | 通过 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 1.2×1012 |
| 介电电阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1014 |
| 介电常数 | ASTM D924 | 2.5 |
| 油分离 | ASTM D6184 | <2% |
| 蒸发损失 22小时.@212°F(100℃ ) | ASTM D972 | <1% |
| 氧化稳定性 | ASTM D942 | 6.9 kPa |
| 梯姆肯摩擦磨损 | ASTM D2509 | 50 lbs. |
| 闪点 | ASTM D92 | >428°F(220℃) |
| 燃点 | ASTM D92 | >572°F(300℃) |
| 车轮轴承泄漏 | ASTM D1263 | 0.2 g |
| 水冲刷 | ASTM 1264 | <3.0% |
| 铜腐蚀 24小时.@100℃ | ASTM D4048 | 1B,shiny |
| 酸值 | ASTM D664 | .5 mg KOH/g |
| 生物降解 | CEC-L33-T82 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

*GC-LB宽温度润滑脂用于轻型和重型载客汽车、卡车和其他车辆的轴承、底盘和万向节等部件。这包括在频繁走走停停服务下操作的车辆（公共汽车、出租车等），或在严重制动服务下操作的车辆（拖车牵引、重载、山地驾驶等）（见ASTM D4950）

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.