舒泊润®  Syncolon®(PTFE)硅酮滑脂

Superlube 92003

产品描述

Super Lube ®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是一种含有特殊配方的非固化硅酮化合物，在各种应用中提供长寿命保护。Syncolon®(PTFE)微粉的添加形成了一种优质的润滑剂，为抗摩擦、抗磨损、防生锈、防腐蚀提供保护，具有卓越的消音特性。

Super Lube ®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是防水的，防止水分和其他污染物。

Super Lube ®Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是半透明的白色，具有清洁和清晰的外观，并表现出优异的耐水冲刷性，与大多数塑料和橡胶兼容。它不会变硬、变干或融化。

性能特点

优良的抗水冲刷性                     优良的热传性              密封防潮

优良的消音特性                       粘度稳定                  厚稠度

防止生锈和腐蚀                       热稳定                    高介电强度

温度范围广                无污染

与大多数橡塑化合物兼容

典型应用

消音                                  橡胶部件                 垫圈

衬套和套管                                        锁

滑动轴承                              跑步机，健身器材         塑料和齿轮

金属对塑料                            工具，脱模               控制电缆

塑料对塑料

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 92000 | 1cc |
| 92003 | 3盎司 |
| 92150 | 400克 |
| 92016 | 400克 |
| 92005 | 5磅 |
| 92030 | 30磅 |
| 92120 | 120磅 |
| 92400 | 400磅 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI等级 |  | 2 |
| 颜色 |  | 半透明的白色 |
| 温度范围 |  | -40°F-500°F（-40℃-260℃） |
| 粘度（基础油）@25℃ | ASTM D445 | 5000 |
| 比重@25℃（77°F） | ASTM D1298 | 1.11 |
| 工作锥入度，60 strokes | ASTM D217 | 265-295 |
| 蒸气压@200℃ |  | 1.33 |
| 绝缘强度（Volts/mil,50 mil gap） | CTM 0114 | 400 |
| 油分离，21小时/100℃ | ASTM D6184 | 0% |
| 蒸发损失，22小时@212°F（100℃） | ASTM D972 | 0.4% |
| 闪点 | ASTM D92 | >572°F（300℃） |
| 熔点 |  | 无 |
| 水洗 | ASTM D1264 | <1% |

使用方法

清洁干燥的待处理区域

用干净的布，刷子，海绵或手指涂抹

清除多余

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.