舒泊润® 绝缘真空硅脂

Superlube 91015/UV

产品描述

Super Lube ®绝缘真空硅脂 是一种含有特殊配方的非固化硅酮化合物，非常适合密封、保护和绝缘电气元件和连接器。防水、可以防止湿气和其他电气连接中的污染物。

Super Lube ®绝缘真空硅脂  它呈半透明白色，外观干净透明，具有较高的介电强度。它与大多数塑料和橡胶兼容。

性能特点

高介电强度                 保护电气元件免受腐蚀            高低温度下抗电阻

食品级和清洁               防止电弧                        与大多数橡胶和塑料化合物相容

密封防潮                   温度范围广

耐热                       低挥发率，低排气

降解

稠度高

低蒸气压

耐水性和耐化学性好

典型应用

电气绝缘、阻尼、润滑         火花塞和分电器盖

电缆连接                     食品加工设备

黄铜组件、电气组件和端子

密封和绝缘

灯泡

+包装尺寸

| 型号 | 包装说明 | 型号 | 包装说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91003 | 3盎司 | 91400 | 400磅 |
| 91015 | 400克 | 91015/UV* | 400克 |
| 91016 | 400克 | 91016/UV* | 400克 |
| 91005 | 5磅 | 91005/UV* | 5磅 |
| 91030 | 30磅 | 91030/UV* | 30磅 |
| 91120 | 120磅 |  |  |

UV*紫外线示踪剂证实润滑剂的存在

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI等级 | ASTM D1092 | 2 |
| 颜色 |  | 半透明的白色 |
| 温度范围 |  | -40°F-500°F（-40℃-260℃） |
| 粘度（基础油）@25℃ | ASTM D445 | 5000 |
| 比重@25℃（77°F） | ASTM D1298 | 1.07 |
| 工作锥入度，60 strokes | ASTM D217 | 265-295 |
| 比热容（Joules/g,℃） |  | 1.5 |
| 导热系数（Watts/m.℃） |  | 0.16 |
| 绝缘强度（Volts/mil,50 mil gap） | CTM 0114 | 400 |
| 介电损耗 | ASTM D217 | 1.2×1012 |
| 绝缘电阻率@25℃（ohm/cm） | ASTM D1169 | 1×1015 |
| 电容量@25℃ 0.5和100kHz之间 | ASTM D924 | 2.8 |
| 油分离，21小时/100℃ | ASTM D6184 | 0% |
| 蒸发损失，22小时@212°F（100℃） | ASTM D972 | 0.4% |
| 闪点 | ASTM D92 | >572°F（300℃） |
| 熔点 |  | 无 |
| 水洗 | ASTM D1264 | <1% |

使用方法

清洁表面

均匀涂抹于表面

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.