美硕变形缝装置产品详细介绍

- 变形缝的定义？

1．1、变形缝

根据建筑变形的特征，变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。

伸缩缝:  变形缝未作防护，建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此，通常在建筑物适当的部位设置竖缝，自基础以上将房屋的墙体、楼板层、 屋顶等构件断开，将建筑物分离成几个独立的部分.

沉降缝：上部结构各部分之间，因层数差异较大，或使用荷重相差较大；或因地基压缩性差异较大，总之一句话，可能使地基发生不均匀沉降时，需要设缝将结构分为几部分，使其每一部分的沉降比较均匀，避免在结构中产生额外的应力，该缝即称之为“沉降缝”。

防震缝：它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分，形成相对独立的防震单元，避免因地震造成建筑物整体震动不协调，而产生破坏。有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑，即所谓的“三缝合一”。

1．2、建筑变形缝装置

为使建筑物能适应由于气温的升降、地基的沉降、地震等引起的建筑结构之间的伸缩变形，又能使缝隙隐蔽并保持外观美观，在建筑变形处设置的各种装置的总称。

1．3、伸缩量

变形缝装置拉伸、压缩值的总和。并以负号（-）表示拉伸，以正号（+）表示压缩。

- 变形缝的分类与命名

2．1、分类

（1）、变形缝装置按应用部位不同分为五类：

2．1．1、楼地面变形缝装置

金属盖板型、金属卡锁型、双列嵌平型、抗震型。

2．1．2、内墙变形缝装置

金属盖板型、金属卡锁型、抗震型。

2．1．3、吊顶变形缝装置

金属盖板型、金属卡锁型、抗震型。

2．1．4、外墙变形缝装置

金属盖板型、抗震型。

（2）、变形缝按两侧的结构特点分为两种型号：

A、平面型：变形缝两侧的安装结构面在同一平面上。

B、转角型：变形缝两侧的安装结构面互相垂直。

（3）、变形缝装置按照构造特征分为六种类型：

A、金属盖板型：

B、金属卡锁型

C、双列嵌平型

D、单列嵌平型

E、抗震型

F、承重型

4．2美硕变形缝的索引方法和型号标志说明：

4.2.1、索引方法：

4.2.2、型号标志说明：

| 代号位置 | 代号含义 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一位 （产品品牌） | MS | 美硕 |  |  |  |  |  |  |
| 第二位 (部位) | D | 楼地面 | N | 内墙 | WQ | 外墙 | WU | 屋面 |
|  | Q | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 第三位 | G | 盖板型 | X | 卡锁型 | D | 单列 | S | 双列 |
| （类型） | C | 承重 | Z | 抗震 | J | 胶条、胶 |  |  |
| 第四位 | F | 防滑 | Y | 圆弧 | P | 平的 | H | 深型 |
| （特征） | M | 摹墙 | A | 后缀 | X | 小型 |  |  |
| Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ同一型号不同形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

型号标记

- 美硕变形缝采用的材质组成

3．1、主材材质采用6061-T6,6063-T5铝合金，面板也可以采用304不锈钢板和黄铜板。

3.1.1, 6061-T6和6063-T5铝合金参数及在用途上有什么区别？

铝合金牌号：6063

硅（Si）0.2-0.6% 、

铁（Fe）0.35% 、

铜（Cu) 0.1%、

锰（Mn）0.1%、

镁（Mg）0.45-0.9%、

铬(Cr)0.1%、

锌（Zn）0.1%、

钛（Ti）0.1%

其他金属物质占总比例0.15%，

铝（Al）97.35--98.35%

铝合金牌号：6061-T6

叫航空硬铝,轻，强度高，生产成本高，所以贵.是6061航空铝合金的T6 硬化处理缩写，具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和，同时具有中等强度，在退火后仍能维持较好的操作性. 典型用途 航空固定装置，卡车，塔式建筑，船，管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。 化学成分范围 0.4-0.8Si, 0.70Femax, 0.15-0.40Cu, 0.15Mnmax,0.80-1.20Mg, 0.04-0.35Cr, 0.25Znmax, 0.15Timax, 其他每种成分最高含量0.05，其他成分最大总含量0.15,余量为Al。

3.1.2,用途上的区别？

6061 要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性，如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、精密加工等用的管、棒、形材、板材 。

6063 工业型材、建筑型材，灌溉管材以及供车辆、台架、家具、栏栅等用的挤压材料

3.1.3,铝合金表面处理介绍
　　铝及铝合金在大气中虽能自然形成一层氧化膜，但膜薄（40- 50A）而疏松多孔，为非晶态的、不均匀也不连续的膜层，不能作为可靠的防护一装饰性膜层。随着铝制品加工工业的不断发展，在工业上越来越广泛地采用阳极氧化或化学氧化的方法，在铝及铝合金制件表面生成一层氧化膜，以达到防护一装饰的目的。
   1、经化学氧化处理获得的氧化膜，厚度一般为0.3～4um，质软、耐磨和抗蚀性    能均低于阳极氧化膜。所以，除有特殊用途外，很少单独使用。但它有较好的吸附能力，在其表面再涂漆，可有效地提高铝制品的耐蚀性和装饰性。
2、经阳极氧化处理获得的氧化膜，厚度一般在5-20v m，硬质阳极氧化膜厚度可达60- 2500m。其膜层还具有似下特性：
（1）硬度较高。纯铝氧化膜的硬度比铝合金氧化膜的硬度高。通常，它的硬度大小与铝的合金成份、阳极氧化时电解液的技术条件有关。阳极氧化膜不仅硬度较高，而且有较好的耐磨性。尤其是表面层多孔的氧化膜具有吸附润滑剂的能力，还可进一步改善表面的耐磨性能。
(2)有较高的耐蚀性。这是由于阳极氧化膜有较高的化学稳定性。经测试，纯铝的阳极氧化膜比铝合金的阳极氧化膜耐蚀性好。这是由于合金成分夹杂或形成金属化合物不能被氧化或被溶解，而使氧化膜不连续或产生空隙，从而使氧化膜的耐蚀性大为降低。所以，一般经阳极氧化后所得的膜必须进行封闭处理，才能提高其耐蚀性能。
(3)有较强的吸附能力。铝及铝合金的阳极氧化膜为多孔结构，具有很强的吸附能力，所以给孔内填充各种颜料、润滑剂、树脂等可进一步提高铝制品的防护、绝缘、耐磨和装饰性能。
（4）有很好的绝缘性能。铝及铝合金的阳极氧化膜，已不具备金属的导电性质，而成为良好的绝缘材料。
(5)绝热抗热性能强。这是因为阳极氧化膜的导热系数大大低于纯铝•阳极氧化膜可耐温1500℃左右，而纯铝只能耐660℃。好综上所述，铝和铝合金经化学氧化处理，特别是阳极氧化处理后，在其表面形成的氧化膜具有良好的防护一装饰等特性。因此，被广泛应用于航空、电气、电子、机械制造和轻工工业等方面。
3.1.2美硕变形缝的附材有那些？

美硕变形缝的附材主要有：弹性胶条，止水带，不锈钢滑杆等

1、材料

胶条采用Santoprene热塑性橡胶、PVC、EDPM配制而成。橡胶性能参数应符合表1要求。

表一

| 序号 | 检测项目 |  | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | PVC | EPDM | Santoprene |
| 1 | 硬度 |  | shoreA | 70±5 | 60±5 | 60±5 |
| 2 | 拉伸强度 |  | Mpa | ≥9 | ≥6 | ≥6.2 |
| 3 | 扯断伸长率 |  | % | ≥300 | ≥300 | ≥420 |
| 4 | 脆性温度 |  | ℃ | -- | ≤－40 | ≤－40 |
| 5 | 耐臭氧老化（25-50pphm） |  | 20%伸长 | -- | 无龟裂 | 无龟裂 |
| 6 | 热空气老化试验 | 实验条件 | ℃×h | -- | 70×96 | 70×96 |
|  |  | 拉伸强度降低率 | % | -- | ≤2 | ≤2 |
|  |  | 扯断伸长率降低率 | % | -- | ≤7 | ≤7 |
|  |  | 硬度变化 | shoreA | -- | －2 | －2 |
| 7 | 线膨胀系数 |  | ℃-1 | -- | -- | ≤5×10-4 |

2、胶条外观质量应该符合表2要求

表2

| 序号 | 缺陷名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气泡，杂质 | 不能超过成品表面积的0.5%,且每处不大于25m㎡,深度不超0.5mm |
| 2 | 喷霜、发脆，裂纹 | 不允许 |
| 3 | 明显缺胶 | 面积不超过30×5m㎡，深度不超0.5mm，每米不超过4处 |

3、 不锈钢板

3．1、材质：符合GB/T3280—1992及GB/T4237—1992要求。采用牌号为0cr18Ni9

或者0cr18Ni12Mo2Ti

3．2、外观：冷轧板表面作发纹处理、热轧板表面作抛光处理，板的表面应保证平整。

光洁。

3．3、尺寸偏差：符合设计图要求。

3．4铝合金型材，铝合金板，铝板

3．5材质：符合GB/T3880—1997和GB/T5237—1993要求。采用牌号为6063-T5

3．6外观：表面做阳极氧化处理或氟碳喷涂，粉模喷涂。板的表面应保证平整，

光洁。

3．7尺寸偏差：符合设计图要求。

4、止水带

止水带符合GB 18173.2-2000 高分子防水材料要求。

5、零部件尺寸偏差

变形逢装置使用的中轴杆应按照图纸要求加工制造，其偏差应满足设计要求。图中未注公差尺寸的滑杆其极限偏差应符合GB/T1804—2000的规定。变形缝装置中使用的焊接件，要求各焊接处必须牢固，焊接不得出现裂纹、未溶合和未填满弧坑等缺陷，焊缝应符合GB/T985—1988的要求。

6、成品

6．1、尺寸偏差

6．2不论伸缩量的大小，每延米变形缝装置宽度偏差应满足(+1.5,-1.5mm).

6．3、直线度应满足≤1.5mm/m,全长直线度应满足≤10mm/10m的要求。

7、外观质量

变形缝装置外观应光洁、平整，盖板表面不得有明显擦纹，端面应该平整。

8、美硕变形缝经典案例-------京沪高铁南京南站

南京美硕建材有限公司是专业的变形缝生产厂家，我公司承建京沪高铁南京南站主站房变形缝工程，南京南站主站房变形缝工程采用的是抗震型新型变形缝工程，结构本来设计缝宽为200宽，但在装修中，考虑到变形缝部位铺贴整块石材，设计加大了缝宽达到1080mm宽，单从缝宽来说，这没啥难度，我公司做过许多超宽度的变形缝，但京沪高铁南京南站主站房主体为大型钢结构，钢结构相对于砼结构来说，对温度的变化更为敏感，伸缩量更大，一般伸缩缝是在冬季最低温度和夏季最高温度之间的极限值，在江苏地区一般也就在3cm以内,而京沪高铁南京南站主站房变形缝是在同一天内，早上和晚上伸缩量达到3cm,这是很少见的，这为安装钢板和高强度铝合金基座，弹性胶条增加了难度，我司技术部位为了解决这问题，集体攻关，反复试验，终于找到了解决这问题的办法。我司已经着手将这一技术申请国家专利，这也为我司在解决高难度，超大伸缩量的变形缝问题上积累了宝贵的财富。体现了我司全体技术人员敢于探索，敢于创新的的精神。