Shenzhen NanXiang Technology co.,Ltd               深圳市南祥科技有限公司 http://www.nxemi.com

HP:138 2886 4525  FAX：0755-61583720         地址：广东深圳市松岗宝利来商业街22栋24#

深圳市南祥科技有限公司

NX-202b银铜导电漆

产品： 银铜导电漆

产品编号：NX-202b

包装规格：4 kg/罐18Kg/桶

产品介绍：

NX-202b是一款银铜导电漆。直接喷涂在电子类产品壳体内部，漆膜干燥后能起到很好的屏蔽电磁辐射、抗电磁波干扰功能。因其优良的导电性能和纯银导电漆相差无几，性价比又极高，现在被广泛应用于GPS、DVD、DVB、医疗器械等各类电子产品外壳内部。

颜色：铜金色

比 重：1.25±0.05(ASTM D1475-98)
粘 度:触变混合物
固体含量:45±1%
理论庶盖率:4-6m2/kg(漆膜厚度=20微米)
技术参数
导电效应:≤0.025欧姆/平方厘米(漆膜厚度不少20微米)

应用导电参数:1欧姆/20微米膜厚/距离10cm
建议膜厚:20-25微米(ASTM D4138-94)
测试条件:

测量时是必须待喷涂膜已完全冷却干固。应该用数字显示的万用表测量（一般万用表档位应调至＜200Ω），测量出的结果应除去万用表本身及导线的电阻（即标底）方为NX-202b漆膜的导电数值。

喷涂指引

因喷涂技术差异较大，具体导电性能按喷涂工艺有所不同，导电性能与走枪疏密、油量大小、气压大小、喷涂距离、喷枪雾化扇形大小、喷枪喷涂速度有很大关系。

建议使用带罐的K-3A型号的喷枪,且油量适当大小,以喷涂的漆膜刚好湿润为好,走枪要密、喷涂枪与产品距离在10cm为好、喷枪雾化扇形幅度在3~4cm、喷涂速度放缓。一个平面需做到一次十字喷涂(即交插喷涂两次).适当增加喷涂次数能达到最好的导电阻值(而非单次喷涂达到的漆膜厚度).

使用素材:

ABS、HIPS、PS、PC等塑料件（如有特殊材料我公司将为顾客另为调配适用的导电漆）

干燥条件：

表干时间为15分钟，烘干时间为65±5℃/30±10分钟

自干时间 > 4小时（完全干燥则需>24小时）
注意事项：

使用前，应将涂料于漆罐内完全搅拌均匀，方可使用。经搅拌均匀后银铜金属粒子分散均匀，喷涂出来的漆膜才能达到导电性能。使用时最好经常搅拌做到不小于5min.搅拌一次，以达到最佳涂装后达到的导电效果；避免长期存放，因铜粉颗粒较易沉淀，但经搅拌后仍不影响使用特性效果。防护措施：使用期间，确保作业环境通风良好，避免长期直接接触或吸入，切勿将油漆倒入水渠或下水道污染环境。
   储存/保质期：密封储存于通风、干燥的室内环境。6个月/25℃（原封）

电阻偏高分析

1、漆膜厚度不够,走枪不均匀、走枪密度不够，请参照以上“喷涂指引”调整相关参数

2、漆膜可能没有完全干透

3、导电粉体没有搅拌均匀或粉体沉淀导至漆膜粉体含量太少而电阻偏大