Shenzhen NanXiang Technology co.,Ltd                深圳市南祥科技有限公司 http://www.nxemi.com

Mob:138 2886 4525FAX：0755-61583720   地址：广东深圳市松岗宝利来商业街22栋24#

电镀导电漆

在非金属产品表面喷涂一层导电层，使得非金属材料表面金属化，然后就可以直接对其电镀其它金属。这种将非金属表面金属化的工艺，一方面可节约成本，另一方面还可以降低环境污染，同时达到对非金属表面进行电镀的目的。深圳市南祥科技的NX-201b电镀导电漆是一款优秀的电镀前处理导电漆。电镀导电漆单组份、省工、便捷、附着力好、平整、内聚力强、无疏松粒子，可用于石膏、蜡工艺品、硅胶、木材工艺品、其它非金属复合材料为基材的表面电镀夹层涂料。电镀导电漆漆膜干燥固化后漆层性能稳定，易于电镀。NX-201b电镀导电漆减省各类复杂的电镀前处理。生产效率高，节约成本。
技术指标：
颜色：金黄色
固含量：38±7
密度：1.1±0.05
粘度：8 – 16 s（涂 - 4杯 25度）
电阻：小于10Ω/□（15μm- 20μm干膜）
喷涂面积：2 –4平方米/kg（理论依据）
使用说明：
喷件表面处理：基材必须洁净、干爽，用酒精或专用溶剂擦洗器材表面。
搅拌与稀释：使用前必须搅拌均匀，确保均匀无沉淀。正常使用无须稀释。
视不同情况，可调整稀释比例。
喷涂：喷枪形式 W-71 口径 0.8 – 2mm
喷枪和实物距离 100 – 200mm
喷涂气压 0.4 – 0.6mpa 
喷出量 2 – 4循环膜厚 15 – 25μm 
操作 喷涂之前请确保无沉淀，每隔一两分钟回枪一次。气压尽量关小，油量稍大，喷涂出的导电漆是连续的湿润的涂层。干固后或落槽前(请尽量缩短落槽前的时间,以免时间太长影响电阻)用数字电阻（或万用表）测电阻值：必须在要求的最小电阻欧姆数以下（从通电棒－通电口－工件每个点测量值）再落槽。

干燥：（1）自然干燥（25℃） 表干4h / 实干 24h
（2）强制干燥 80度—120度/15-30分钟，烘干后90分钟性能发挥。

导电漆生产

深圳南祥导电漆科技有限公司是一家专业生产导电漆和其它屏蔽材料的的厂家,主要研发的产品有银铜导电漆、铜导电漆、银导电漆、镍导电漆、导电铜粉、五金导电漆、防辐射导电漆、工艺饰品电镀导电油漆 。我公司这些产品主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、DVB、DVD、GPS、ADSL产品等内表面导电漆喷涂为主。新研发产品：超细导电银铜粉，丝印导电银铜粉，超细片状导电铜粉，涂料导电铜粉。如下相关产品简介（具体参数请参照公司网站或来电咨询）：

银铜导电漆

NX-202是深圳市南祥导电漆公司的一款添加银铜导电粉的有着优良电阻的导电银铜漆。喷涂在电子类产品壳体内部，导电油漆膜干燥后导电银铜粉形成致密的导电层薄膜能起到很好的屏蔽电磁辐射、抗电磁波干扰功能。NX-202因其优良的导电性能和纯银导电油漆相差无几，性价比又极高，因其价格低、喷涂面积大、喷涂层平整细腻。NX-202银铜漆操作简单等特点深受客户青睐。现在被广泛应用于各类电子产品外壳内部。

导电铜粉漆

NX-204是深圳市南祥科技公司的一款单独添加导电铜粉的导电铜粉漆。用于喷涂在塑胶壳体内，导电铜粉漆操作简单，和普通喷漆一样。干燥后能起到很好的屏蔽电磁辐射、抗电磁波干扰功能。NX-204导电铜粉漆电阻优良可达1欧以下，性价比又极高，价格低、喷涂面积大、操作简单等特点深受客户青睐。现在被广泛应用于GPS、DVD、DVB、医疗器械等各类电子产品外壳内部。

导电银漆

NX-101b是深圳市南祥科技公司的一款添加银粉的银导电漆。用于喷涂在高端电子类产品内，银导电漆膜干燥后导电银粉连接形成致密的导电层薄膜能起到最好的屏蔽电磁辐射、抗电磁波干扰功能。极其细腻的金属粒子和优良的导电性适用于高端的电子产品。

导电银铜粉

导电铜粉,又叫银包铜粉，镀银铜粉，可广泛应用于冶金,制造导电漆，电子等各个行业;特别是电子行业中,电气性能特别好,是性能与成本的最佳结合!用于添加在调制的树脂中制成屏蔽导电油漆，只需添加少量的银铜粉就能达到1欧姆以下的电阻，适合ABS、PC、PS用于喷涂，如：笔记本电脑、GPS、ADSL、通讯制品、移动电话3C产品、便携式电子产品、消费电子、网络硬件（服务器等）、医疗仪器、家用电子产品和航天及国防等电子设备的EMI屏蔽。另外开发的用于丝印导电浆料油墨的超细银包铜粉深受导电油墨供应商的青睐，用于混合纯银导电粉降低成本。是您的最佳之选。