- 沸石滤料

一、沸石滤料分类

沸石滤料目前有两种：

天然斜发沸石滤料和活化沸石滤料

1.天然斜发沸石滤料 天然沸石是铝硅酸盐类矿物，外观呈白色或砖红色，属弱酸性阳离子交换剂，经人工导入活性组分，使其具有新的离子交换或吸附能力，吸附容量也相应增大。主要用于中小型锅炉用水的软化处理，以除去水中的钙、镁离子，从而减少锅炉内水垢的生成，减轻水测金属的腐蚀，延长锅炉的使用寿命。在废水处理中，可用于除去水中的磷和铅以及六价铬。失效后的沸石可用于浓盐水逆流再生后重复使用。

天然斜发沸石理化性能指标：

| 比重 g/cm3 | 2.0 ~ 2.6 | 含泥量 % | ≤1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重 g/cm3 | 1.6 | 水分 % | ≤1.5 |
| 磨损率 % | ≤1.0 | 钠离子交换 能力 g/cm | ≥800 |

2.活化沸石滤料 活化沸石是天然沸石经过多种特殊工艺活化而成，其吸附性能比天然沸石更强，离子交换性能也更好，不仅能去除水中的浊度、色度、异味，而且对水中有害的重金属，如：铬、镉、镍、锌、汞、铁离子及有机物：酚、六六六、滴滴涕、三氮、氨氮、磷酸根离子等物质具有吸附交换作用，也有利于去除水中各种微污染物且水浸出液不含有毒，有害人体物质，去除水中铁、氟效果更为显著。因此活化沸石是工业给水、废水处理及自来水过滤的新型理想滤料。

活化沸石滤料性能分析：

| 密度 g/cm3 | 1.8 ~ 2.2 | 滤速 m/h | 4 ~ 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重 g/cm3 | 1.4 | 磨损率 % | ＜0.5 |
| 空隙率 % | ≥50 | 破碎率 % | ＜1.0 |
| 比表面积 m2/g | 500 ~ 800 | 含泥量 % | ＜1.0 |
| 盐酸可溶率 % | ≤0.1 | 全交换工作容量 mg/g | 2.2 ~ 2.5 |

[1]二、沸石滤料的化学成份及矿物类型

| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MgO | CaO | MnO | NaO | K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.60 | 0.10 | 12.43 | 1.21 | 0.13 | 0.81 | 2.57 | 0.06 | 1.08 | 2.83 |

| LOS | P2O5 | SiO2/Al2O3 | 沸石含量（％） | 原岩种类 | 沸石类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 0.01 | 9.33 | 50～70 | 凝灰岩、角砾凝灰岩 | 斜发沸石 |

三、沸石滤料的技术指标

1.吸附性能

比表面积（m2/g）：122～355；对SO2的吸附容量为47～58.2ml/g。

2.阳离子交换性能：

NH4＋交换容量 (mmol/100g)

最高 最低 一般或平均 ：150 109 127.58

K＋交换容量(mg/100g)

最高 一般或平均：18.75 13.19

3.催化性能

沸石具有较大比表面积,有较好的晶化性能，经甲苯歧化催化试验证明，改型后的沸石制作甲苯歧化催化剂是可行的，对二甲苯异构化都具有较高的催化活化性。

4.耐酸耐热性能

耐酸性能：在90℃保温四小时，盐酸浓度为1N时沸石没破坏；盐酸浓度2N时沸石部分破坏。

耐热性能：250℃时，晶格略有变化；500℃时，晶格基本破坏；750℃时，晶格完全破坏；实验证明，其晶格破坏温度为250～500℃，灼烧时间为4小时。

四、沸石滤料的使用与分析

用沸石作为BAF滤料可以有效地去除COD、氨氮和浊度、试 验条件的最佳水力负荷为2.2m/h (水力停留时间为1.4h)、此时对COD、氨氮和浊度的去除率分别为73.9%、88.4%和96.2%、相应的出水平均浓度分别为43.4mg/L、3.5mg/L和3.7 NTU、可以达到国家环保总局、天津大学提出的冷却回用水水质建议值（|||）中相关指标的要求。

采用沸石和砂滤料作为BAF滤料处理纺织废水。细胞计数结果表明、沸石滤料上生长的亚硝化单胞菌和硝化菌的数量分别为3.0×108和2.2×109 CFU/mL.而砂滤料上生长的数量分别是4.5×108和6.5×108 CFU/mL.从硝化菌的数量来上看，沸石滤料上更适宜微生物的硝化作用，另外从对有机物和TKN的去除来看、以沸石为滤料的BAF的效果要好于以砂为滤料的BAF。采用沸石作为滤料的BAF可使纺织废水的COD去除率达86%~92%、BOD去除率达99%，色度去除率在77%-79%，这是由于自然沸石滤料的比表面积大于砂滤料，宜于微生物的附着，且沸石滤料的离子交换能力强，能够吸附水中的NH4＋，而适宜环境的硝化菌的大量生长，使NH4＋转化为硝酸盐。

粒径可根据需要制作，水流流态好、过滤周期长、反冲洗容易进行、截污能力强。