- 陶粒滤料

陶粒滤料采用优质陶土，粘土，粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成，具有表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高等特点。以好氧活性污泥作为接种，进水两周即可达到曝气生物滤池的处理效果。

| 滤料类型 | 陶粒 | 适用对象 | 水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 水过滤 | 性能 | 耐酸、耐碱 |
| 类型 | 高效 | 品牌 | 鑫环宇 |
| 吸附率 | 100（％） | 抗压力 | 2800（kgf） |
| 密度 | 3（g/cm3） | 孔隙率 | 55（%） |
| 磨损率 | ＜3 | 硬度 | 6 |
| 化学成分 | 氧化硅，氧化铝，氧化钙，氧化铁，氧化镁 | 盐酸可溶率 | ≤2（%） |

主要特点:

1. 颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m/m。

2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。

3.截污能力强，一般位9-13kg/m。

物理性能

| 项目 | 球状，红褐色，多微孔 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位 | 指标 |  |
| 孔径 |  | 0.15-39 |
| 视密度 | g/cm3 | 0.9-1.2 |
| 堆积密度 | T/m3 | 0.8-1.0 |
| 密度 | g/cm3 | 3 |
| 破碎率 | % | 0.07 |
| 磨耗率 | % | ＜3 |
| 表观密度 | g/cm3 | 2.02 |
| 堆积孔隙率 | % | 43 |
| 粒内孔隙率 | % | 20 |
| 含泥量 | % | 0.13 |
| 灼烧减量 | % | 0.1 |
| 盐酸可溶率 | % | ≤2 |
| 比表面积 | cm/g | ＞1×104 |
| 氨氮去除率 | % | 65-90 |
| 混凝剂节约量 | % | 10-20 |
| 高锰酸盐指数去除率 | % | 20-30 |

化学成份

| 名称 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O | 烧失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 69-88 | 10-15 | 1-0 | 3.5 | 2 | 3.2 | 6.5 |

4.滤速高，一般为15-20m/h，最高可达35kg/m。

5.反冲洗耗水量低，仅为石英滤料的30-40%。

6.化学性能稳定，抗酸碱性能强，使用寿命长。