铁氟龙绝缘套管(TEFLON  TUBES)

描述: -        PTFE 套管通过挤出烧结而成套管

工作温度:－60℃～260℃

额定电压:150V  300V   600V

产品具有耐高温、抗低温、抗强酸碱、

耐高压、性能稳定且管壁超薄等优点.

用途:本产品广泛应用于电子变压器、机械行业、航天

汽车、医疗、通讯设备仪器内部连接线的保护和

绝缘处理.

性能参数:Properties

| 性能Properties | 要求(Specification Requirement) |
| --- | --- |
| ※ 物理性能( Physical) |  |
| 抗张强度(Tensile Strength ) | 17.3～40.0Mpa |
| 伸长率 (Elongation) | ＞200% |
| 纵向收缩(Longitudinal Shrinking Ratio) | ＜±1% |
| ※ 电气性能(Electrical) |  |
| 体积电阻率(Volume Resistivity) | 10 15Ω.CM(min) |
| 额定电压/温度(UL Rating) | 150V 300V 600V |
| 阻燃 (Flammability) | UL VW-1 |
| ※ 化学性能(Chemical) |  |
| 耐油性 (Oil Resistance) | 卓越性能(Good to Excellent) |
| 铜侵蚀(Copper Corrosion) | 不被侵蚀(NO corrosion) |

| 规格SIZE | 内径ID(mm) |  |  | 外径OD(mm) |  |  | PACK包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWG | MIN | MOR | MAX | S TYPE | T TYPE | L TYPE | M/R |
| 30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 305 |
| 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 |
| 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 |
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.00 | 0.86 | 305 |
| 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 |
| 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 |
| 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 |
| 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | 305 |
| 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 |
| 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 200 |
| 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 200 |
| 15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 200 |
| 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 100 |
| 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 100 |
| 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 100 |
| 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 100 |
| 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 100 |
| 9 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 3.76 | 3.40 | 100 |
| 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 |