PE无卤环保热缩套管

描述: KL-H 环保型热收缩套管采用辐照交联聚乙烯,

工作温度:－55℃～125℃

额定电压:600V

产品具有低温收缩、柔软、阻燃、绝缘、

耐油耐酸等优点.

用途: 本产品广泛应用于电子电器、线束加工、家用电

器、马达及设备仪器内部连接线的保护和绝缘处理.

性能参数:Properties

| 性能Properties | 测试条件Condition | 指标Value |
| --- | --- | --- |
| ※ 物理性能(Physical): |  | ≥10.4Mpa |
| 抗张强度(Tensile strength) |  |  |
| 断裂伸长率(Elongation) |  | ≥200% |
| 老化后抗张强度(Tensile strength after aging) | 158±1℃,168hr | ≥70% |
| 老化后断裂伸长率(Elongation after aging) |  | ≥100% |
| 热冲击(Heat shock) | 250℃ 1hr | 无裂纹no cracking |
| 冷弯曲(Cold bend) | －30℃,1hr | 无裂纹no cracking |
| ※ 电气性能(Electrical): |  |  |
| 绝缘耐压(Dielectric Voltage withstan) | 60sec | ≥2500V |
| 体积电阻率(Volume resistivity) |  | ≥10 14Ω.CM |
| ※ 化学性能(Chemical): |  |  |
| 铜腐蚀性(Corrosion ) | 158±1℃,168hr | PASS |
| 铜稳定性(Copper stability) | 158±1℃,168hr | 伸长率≥100% |
| 阻燃性(Flammability) | VW-1 | PASS |
| 温度等级(Temperature rating) | 125℃ |  |

| - 产品 - SPEC | - 收缩前尺寸mm(As supplied) |  | - 完全收缩后尺寸mm (After shrinking) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 内径(Inside diameter) | - 壁厚(Wall Thickness) | - 内径((Inside diameter) | - 壁厚(Wall Thickness) |
| - Φ0.6 | - 0.8±0.2 | - 0.10±0.08 | - ≤0.35 | - 0.26±0.06 |
| - Φ0.8 | - 1.3±0.2 | - 0.15±0.08 | - ≤0.45 | - 0.33±0.06 |
| - Φ1.0 | - 1.5±0.2 | - 0.18±0.08 | - ≤0.6 | - 0.36±0.06 |
| - Φ1.5 | - 2.0±0.2 | - 0.20±0.08 | - ≤0.8 | - 0.40±0.08 |
| - Φ2.0 | - 2.5±0.2 | - 0.20±0.08 | - ≤1.00 | - 0.42±0.08 |
| - Φ2.5 | - 3.0±0.2 | - 0.22±0.08 | - ≤1.25 | - 0.42±0.08 |
| - Φ3.0 | - 3.5±0.3 | - 0.25±0.10 | - ≤1.5 | - 0.46±0.08 |
| - Φ3.5 | - 4.0±0.3 | - 0.25±0.10 | - ≤1.75 | - 0.46±0.08 |
| - Φ4.0 | - 4.5±0.3 | - 0.25±0.10 | - ≤2.0 | - 0.48±0.08 |
| - Φ4.5 | - 5.0±0.3 | - 0.25±0.10 | - ≤2.25 | - 0.50±0.10 |
| - Φ5.0 | - 5.5±0.4 | - 0.25±0.10 | - ≤2.5 | - 0.50±0.10 |
| - Φ6.0 | - 6.5±0.4 | - 0.28±0.12 | - ≤3.0 | - 0.56±0.10 |
| - Φ7.0 | - 7.5±0.4 | - 0.30±0.12 | - ≤3.5 | - 0.58±0.10 |
| - Φ8.0 | - 8.5±0.5 | - 0.30±0.12 | - ≤4.0 | - 0.60±0.10 |
| - Φ10 | - 10.5±0.5 | - 0.30±0.12 | - ≤5.0 | - 0.60±0.10 |
| - Φ11 | - 11.5±0.5 | - 0.30±0.12 | - ≤5.5 | - 0.60±0.10 |
| - Φ12 | - 12.5±0.5 | - 0.30±0.12 | - ≤6.0 | - 0.60±0.10 |
| - Φ13 | - 13.5±0.5 | - 0.36±0.12 | - ≤6.5 | - 0.65±0.12 |
| - Φ14 | - 14.5±0.5 | - 0.36±0.12 | - ≤7.0 | - 0.65±0.12 |
| - Φ15 | - 15.5±0.5 | - 0.36±0.12 | - ≤7.5 | - 0.65±0.12 |
| - …… | - …… | - …… | - …… | - …… |
| - Φ100 | - ≥100 | - 0.70±0.30 | - ≤50.0 | - 1.45±0.25 |