硅树脂玻璃纤维套管

描述:       硅树脂玻璃纤维套管采用环保玻璃纤维

编织成套管,表面经有机硅共聚树脂涂敷

处理而成

工作温度:-60℃～200℃

额定电压:1.2KV/1.5V/2.5KV/4KV/7KV/10KV

产品具有柔软、阻燃、耐高温、机械及绝缘

性能稳定等优点.

用途:       本产品广泛应用于商用电子、家用电器绝缘、

汽车线束、节能灯、电子设备仪器内部连接

线的保护和绝缘处理.

性能参数:Properties

| 性能Properties | 要求(Specification Requirement) |
| --- | --- |
| 连续使用温度范围(Continuous Operating Temperature) | -60℃～200℃ |
| 冷弯曲(Cold bend) | 无裂纹(no cracking) |
| 热老化(Aging Test) | 260℃ 6小时 无裂纹(no cracking) |
| 水平燃烧(Horizontal Flame Test) | ＜30S |
| 燃烧(VW-1)Flame Retardance) | ＜30S |
| 体积电阻率(Volume Resistance) | 10 11Ω.CM |
| 耐温性(Temerature Endurance) | 260℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值 |
| 水解稳定性(Submerge Water Test) | 不发粘不变形不软化 (no changes) |

| 标准内径(mm) Standard ID | 公差(mm) Tolerance | 平均壁厚(mm) Average Wall thickness | 包装(M/R) Package |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.20 | 0.18 | 200 |
| 0.8 | 0.20 | 0.18 | 200 |
| 1.0 | 0.20 | 0.18 | 100 |
| 1.5 | 0.20 | 0.18 | 100 |
| 2.0 | 0.20 | 0.18 | 100 |
| 2.5 | 0.20 | 0.18 | 100 |
| 3.0 | 0.30 | 0.23 | 100 |
| 3.5 | 0.30 | 0.23 | 100 |
| 4.0 | 0.30 | 0.23 | 100 |
| 4.5 | 0.30 | 0.23 | 100 |
| 5.0 | 0.40 | 0.28 | 100 |
| 5.5 | 0.40 | 0.28 | 100 |
| 6.0 | 0.40 | 0.28 | 100 |
| 7.0 | 0.60 | 0.32 | 100 |
| 8.0 | 0.60 | 0.32 | 100 |
| 9.0 | 0.60 | 0.32 | 100 |
| 10.0 | 0.80 | 0.52 | 100 |
| 11.0 | 0.80 | 0.52 | 100 |
| 12.0 | 0.80 | 0.52 | 100 |
| 13.0 | 0.80 | 0.52 | 100 |
| 14.0 | 0.80 | 0.52 | 100 |
| …… | …… | …… | …… |
| 35.0 | 1.00 | 0.62 | 100 |