| 1205 | 高色素炭黑 商品简介：粒度细，易分散，偏酸性，润湿性好。比表面积较大 ，高黑度，光泽好，高着色，兰相，广泛用于汽车漆，高等级油漆，胶印油墨，墨浆，色粉及工程塑料中 本品吸油值低，着色力强，主要用于要求分散性好、黑度高的油墨、涂料行业 |
| --- | --- |

碳黑品种; - TR1205. 检验项目; 检验值. 粒径（nm）; 20. 比表面积NSA㎡/g; 128. DBP吸收值cm3/g; 0.75. 着色力%; 130. 加热减量(%); 1.0. PH值; 7.2. 挥发分 %; 1.5. 流动度35℃mm; 25. 黑度（反射率）; 39. 包装; 10公斤1包.