容敷金属化学成分（%）

| 型号 | C | Mn | Si | Cr | Mo | 其他 | 硬度HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ601 | 4.0-6.0 | 1.0-2.5 | 0.5-2.0 | 24.0-32.0 | 0.3-0.6 | -1.0 | 58-62 |

供货规格，焊接电流

| 规格 | 2.8 | 3.2 |
| --- | --- | --- |
| 推荐电流 | 320-420 | 360-450 |

使用说明：

1.建议堆焊层厚度不超过50mm

2.堆焊后不可以进行机加工。