| 型号 | LQ439 | 类型 | 药芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 雷公 | 助焊剂含量 | 100（%） |
| 标准直径 | 3.2（mm） | 熔点 | 1500（℃） |
| 重量 | 10000（g） | 用途 | 用于堆焊连铸机辊及合金钢轴、柱塞等。 |
| 材质 | 马氏体不锈钢 | 产地 | 天津 |
| 长度 | 50公斤/盘 | 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 3.2 | 焊接电流 | 350-400 |
| 牌号 | LQ439 | 是否含助焊剂 | 是 |

结晶器足辊堆焊药芯焊丝

连铸辊气保护/CO2堆焊药芯焊丝

用途：用于堆焊连铸机，结晶器足辊，高温柱塞等。

特点：为CO2保护堆焊药芯焊丝，焊接工艺性能良好，成型美观，飞溅较小。堆焊金属为铬合金，高温强度高，抗氧化和耐热抗疲劳性能好。

典型容敷金属化学成分(%)

| 型号 | C | Mn | Si | Gr | Mo | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM439 | 0.02-0.07 | 0.5-1.6 | 0.5-1.5 | 12-18 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 |

参考焊接工艺规划

| 规格 | 电流. | 电压 | 气体流量 | 干伸长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 220-260 | 28-29 | 15-29 | 20-35 |

参考热处理工艺规范：

1．.堆焊前除去油锈，车去疲劳层，并预热至350度以上，保温。

2．焊接过程层间温度不低于300度，焊后保温换冷至室温。

3．堆焊第一层的焊接速度应小于400mm/Min

4．焊丝应保存在阴冷干燥处，开包后及时用完。

5.焊后立即进入炉或保温箱，缓冷冷却至100度，以下炉冷。