TX-DGL型高精度金属打标机使用说明书

中国镇江市天祥精密机电有限公司

TX-DGL型高精度金属打标机

使

用

说

明

书

镇江市天祥精密机电有限公司

电话：0511-85219300传真：0511-85219302

TX-DGL高精度金属打标机使用说明书

- 适用范围

适于在多种金属材料（如不锈钢,碳钢，硬质高速合金钢，铝合金，表面镀铬，

镀锌，镀镍）制品上直接标注字符，或印制高档不锈钢标牌。用来标注产品名称，

型号，技术指标，商标，厂名，技术标准，安全事项等内容。其特点只正规，清

晰，耐久，不脱落，不变色，操作灵活方便。标注深度约几微米，对壁簿或精零

件也无热应力，机械变形影响，不论平面，弧面均能标注。

2用于金属牌匾，特别是不锈钢牌匾内外装修上制作大字，装饰图案，具有高贵

素雅，别具一格的特点。

3本打标方法可显著提高金属制品的标注水平和装饰水平，使产品外观精美，提

高档次，利于防伪。特别是对于需要经常改变参数，有编号，日期的标注最为适

宜，可采用蜡纸板随时改变，利于记录和质量跟踪，并且成本低廉，操作简便，

已使用该机器的用户反映良好。

- 主要技术指标

电源电压：AC220V

输出电压调节范围：0-20V

最大调制电流：25A

功率：400W

体积：330MMX240MMX160MM

TX-DGL高精度金属打标机使用说明书

三.作前准备

- 制版

对小批量特别是有编号，日期的标注，可用计算机发生，并用点阵式打印机在打

字蜡纸上打印出需要的图形，字符，也可用中英文打字机打出；对大批量的重复

标注，可制丝网印子版；大字，图案可用不干胶刻出需要的漏子图形。

- 打标方法

- 打标电极的准备

将红色电极线与打标机正面其中一组红色接线柱连接插紧，红色鳄鱼夹在要标注的金属制品上或金属垫板上；黑色电极线与打标正面其中一组黑色接线柱连接插紧；

- 打标机调节

将机器电源线插入机器电源插座，并将电源线插头插入市电A C220V的插孔上，

检查两根电极输出线，确保未搭接短路后，按电源开关（POWER）.上端至“开

（NO）”的位置，开关指示灯亮。

“电压调节”钮为输出电压调节，选择范围在0-20V之间，并由中间的“电压指示”表指示实际值，其选择应与标注材料，温度，时间配合选取，过高易产生过多的热量，损坏打标板，过低则标注效果差，速度慢，建议使用时针对自己的情况，通过实验确定最佳条件，如一般不锈钢制品的标注，推荐选8-10V左右。

- 打标

A.检查红色鳄鱼夹与要标注的金属制品连接是否可靠，然后把蜡纸板和丝网板放

在要标注的金属制品表面上，摆正贴紧。

B.把黑色石墨打标电极丝垫部分在打标液中彻底沾湿透，然后挤压使之保留适量

的打标液，在版上按住3-5秒或在版上均匀地控制几遍，注意观察，可以看到版

上漏子部分逐渐由白色变为乌黑，就腐蚀出清晰的图案了。

C.打完后。关闭电源开关，把打标件用水冲洗或乙醇棉擦净。

- 注意事项

- 对打标的产品、

- 金属制品打标前，如有油污请清晰干净

B对医锈金属制品打标后，可涂上少许防锈油

- 如金属表面打标后需要更改，可用W14号金钢砂研磨光亮后在重新打标。

- 对打标机及电极

.A.打标机的输出线不能短路以防损坏机械，如插电开机时电源指示灯不亮，可

拔下电源插头，检查背面左侧输入保险丝是否烧断，如电压指示正常而不能打标，

可检查背面右侧输出保险丝是否烧断。

B.注意电压调节钮，与市电直接连接，如有损坏请找专业人员维修再用，以免触电。

TX-DGL高精度金属打标机使用说明书

- 使用石墨电极不会使电极腐蚀，只需定期更换打标丝垫，以保证打标效果。

- 打标版使用注意事项

印第一个工件前最好用沾有打标液的电极模板的两面沾湿，以提高打标速度并延

长模板的使用寿命。

打标时电极在板上摩擦要轻，最好原地晃动，以延长板的寿命。

不论蜡纸板和丝网板，应用和保存时都不要折叠。

- 蜡纸板：要保证把蜡纸打透，最好拿掉色带，再把针式打印机的纸厚选择钮调到1或2的位置。

B.丝网板：有硬封装和软封装两种，对待打标制品是弧面的可选择软封装的丝网

板。丝网板用后应用清水冲净或用乙醇棉擦净，凉干后再收起以免堵板。若长期

使用已经造成堵板，可用1：10稀盐酸浸泡一会儿，在用清水清洗干净。

- 打标液

- 打标液仅在电极接触时对金属产生腐蚀，平时对人无腐蚀无毒害。

- 应使用塑料容器存放，低温下可利于长期保存。

C.平时打标时最好另用一个沾液盒，而不直接在打标液中沾取打标液，有利于打

标液的长期有效。

- 装箱单

打标机            1台      TX-DGL型

打标液            1瓶      500ML

电源线            1根

打标电极         1根

TX-DGL高精度金属打标机使用说明书

6保险丝            2只              2A

2只              15A

使用说明书              1份

七培训与保养

在用户购得本机后，供方负责技术培训，和技术咨询。

在本机售出的18个月内，如现机器内在的质量问题，供方负责免费维修。

不同型号打标液对应金属材质类别

| 打标液型号金属材质类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用A型 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti多种金属 |  |
| 2 | 专用B型 | 13Cr钢；65锰钢；工具钢 |  |
| 3 | 专用C型 | 碳钢；玛钢（不生锈）钛合金 | 铝反白打印 |
| 4 | 专用D型 | 硬质合金，镀铬 |  |
| 5 | 专用E型 | 镀锌 |  |

镇江市天祥精密机电有限公司

地  址：江苏省镇江市丁卯开发区健力宝路与纬四路交叉口

电  话：0511-85219300 85219301

传  真：0511-85219302-808

网  址：http://www.txjm-zj.com