无卤环保热缩套管

热缩套管具有优良的阻燃、绝缘性能，非常柔软有弹性，收缩温度低，收缩快，可广泛应用于电线的连接、电线端部处理、焊点保护、线束标识、电阻电容的绝缘保护、金属棒或管材的防腐蚀保护、天线的保护等

①适用温度范围：-55℃～125℃

②起始收缩温度70℃，超薄型完全收缩温度110℃，普通型完全收缩温度120℃；

③径向收缩比：2:1，纵向收缩率≤8%

④规格齐全，Φ1.0～Φ180，并可定制特殊规格；

⑤使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩

| 特点： | ①八大有害元素、卤素元素通过SGS检测； |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ②不含有机锡化合物（三丁基锡类/三苯基锡类）、石棉（Asbestos）、烟雾剂（AzoCompounds）、 限制其释放的物质：甲醛； |  |  |
|  | ③适用范围：-55℃～125℃； |  |  |
|  | ④起始收缩温度70℃，超薄型完全收缩温度110℃，普通型完全收缩温度120℃； |  |  |
|  | ⑤径向收缩比：2:1，纵向收缩率≤8%； |  |  |
|  | ⑥规格齐全，Φ0.8～Φ180，并可定制特殊规格； |  |  |
|  | ⑦使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩。 |  |  |
| 标准颜色： | 黑色、红色、黄色、绿色、蓝色、紫色、灰色、透明、可根据客户要求生产其他颜色。 |  |  |
| 安规标准： | UL224 VW-1 |  |  |
|  | C-UL CSA C 22.2 OFT |  |  |

性能特性：

| 性能 |  |  | 测试方法 |  | 性能指标 |  | 典型值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理特性 | 拉伸强度(MPa) |  | GB/T1040 |  | ≥10.4 |  | 14.8 |  |  |
|  | 断裂伸长率(%) |  | GB/T1040 |  | ≥200 |  | 460 |  |  |
|  | 热老化后拉伸强度(MPa) |  | UL 224 158℃×168hr |  | ≥7.3 |  | 14.5 |  |  |
|  | 热老化后断裂伸长率(%) |  | UL 224 158℃×168hr |  | ≥100 |  | 480 |  |  |
|  | 耐热冲击 |  | UL 224 250℃×4hr |  | 不发粘 不龟裂 |  | PASS |  |  |
| 电气特性 | 抗冷弯曲 |  | UL 224 -30℃×4hr |  | 不龟裂 |  | PASS |  |  |
|  | 击穿强度(Kv/mm) |  | GB/1408 |  | ≥15 |  | 17 |  |  |
|  | 耐压 | 150V | UL 224 |  | 1500V不击穿 |  | PASS |  |  |
|  |  | 600V | UL 224 |  | 2500V不击穿 |  | PASS |  |  |
|  | 体积电阻率(Ω.m) |  | GB/1410 |  | ≥1×1016 |  | 1×1017 |  |  |
| 化学特性 | 抗腐蚀性 |  | UL 224 158℃×168hr |  |  |  | PASS |  |  |
|  | 铜安定性 |  | UL 224 158℃×168hr |  |  |  | PASS |  |  |
|  | 阻燃性 |  | UL 224 |  | VW-1 |  | PASS |  |  |
| 无卤环保阻燃热缩套管产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格(mm) | 收缩前尺寸(mm) |  | 收缩后尺寸(mm) |  |  | 标准包装 |  |  | 适用范围(mm) |
|  | 内径 | 厚壁 | 内径 | 厚壁 |  | 米/盘 | 盘/箱 | 包装箱规格(cm) |  |
| Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.40 | 0.22±0.10 |  | 200 | 23 | 31×31×44.5 | 0.4～0.7 |
| Φ0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.50 | 0.22±0.10 |  | 200 | 23 | 31×31×44.5 | 0.6～0.8 |
| Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.15±0.05 | ≤0.65 | 0.28±0.10 |  | 200 | 16 | 31×31×44.5 | 0.75～0.9 |
| Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.05 | ≤0.85 | 0.32±0.10 |  | 200 | 12 | 31×31×44.5 | 0.95～1.4 |
| Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.18±0.05 | ≤1.00 | 0.35±0.10 |  | 200 | 15 | 46×46×44.5 | 1.1～1.8 |
| Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.18±0.05 | ≤1.30 | 0.38±0.10 |  | 200 | 13 | 46×46×44.5 | 1.35～2.3 |
| Φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.18±0.05 | ≤1.50 | 0.40±0.10 |  | 200 | 11 | 46×46×44.5 | 1.6～2.7 |
| Φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.05 | ≤1.80 | 0.42±0.10 |  | 200 | 9 | 46×46×44.5 | 1.85～3.2 |
| Φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 |  | 200 | 7 | 46×46×44.5 | 2.1～3.6 |
| Φ4.5 | 5.0±0.4 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.50±0.10 |  | 100 | 10 | 46×46×44.5 | 2.35～4.0 |
| Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.05 | ≤2.5 | 0.55±0.10 |  | 100 | 9 | 46×46×44.5 | 2.6～4.5 |
| Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.05 | ≤3.0 | 0.55±0.10 |  | 100 | 7 | 46×46×44.5 | 3.1～5.4 |
| Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.28±0.05 | ≤3.5 | 0.55±0.10 |  | 100 | 14 | 46×46×31 | 3.7～6.3 |
| Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.05 | ≤4.0 | 0.60±0.10 |  | 100 | 13 | 46×46×31 | 4.2～7.2 |
| Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤4.5 | 0.60±0.10 |  | 100 | 12 | 46×46×31 | 4.7～8.0 |
| Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤5.0 | 0.60±0.10 |  | 100 | 11 | 46×46×31 | 5.2～9.0 |
| Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤5.5 | 0.60±0.10 |  | 100 | 11 | 46×46×31 | 5.7～10 |
| Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.08 | ≤6.0 | 0.60±0.10 |  | 100 | 10 | 46×46×31 | 6.2～11 |
| Φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.10 | ≤6.5 | 0.65±0.10 |  | 100 | 9 | 46×46×29.5 | 6.7～12 |
| Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.10 | ≤7.0 | 0.65±0.10 |  | 100 | 9 | 46×46×31 | 7.3～13 |
| Φ15 | 15.5±0.6 | 0.40±0.12 | ≤7.5 | 0.70±0.10 |  | 100 | 8 | 46×46×29.5 | 7.8～14 |
| Φ16 | 17.0±0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.0 | 0.70±0.10 |  | 100 | 8 | 46×46×31 | 8.3～15 |
| Φ17 | 17.5±0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.5 | 0.70±0.10 |  | 100 | 7 | 46×46×29.5 | 8.8～16 |
| Φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤9.0 | 0.80±0.15 |  | 100 | 7 | 46×46×29.5 | 9.3～17 |
| Φ20 | 22.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.80±0.15 |  | 100 | 6 | 46×46×29.5 | 10.4～19 |
| Φ22 | 24.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 |  | 100 | 6 | 46×46×31 | 11.4～21 |
| Φ25 | 26.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |  | 50 | 6 | 46×46×31 | 12.8～24 |
| Φ28 | 29.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤14.0 | 0.90±0.15 |  | 50 | 5 | 46×46×29.5 | 14.4～29 |
| Φ30 | 31.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤15.0 | 0.95±0.15 |  | 50 | 5 | 46×46×31 | 16～29 |
| Φ35 | 36.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 |  | 50 | 4 | 46×46×29.5 | 18～34 |
| Φ40 | 41.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 |  | 50 | 4 | 46×46×31 | 21～39 |
| Φ45 | 46.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 |  | 25 | 5 | 31×31×40.5 | 23～44 |
| Φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.00±0.15 |  | 25 | 5 | 46×46×44.5 | 26～49 |
| Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤31.0 | 1.30±0.20 |  | 25 | 4 | 31×31×42 | 35～55 |
| Φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤36.0 | 1.30±0.20 |  | 25 | 3 | 31×31×37 | 40～65 |
| Φ80 | ≥80 | 0.70±0.15 | ≤41.0 | 1.46±0.20 |  | 25 | 3 | 31×31×42 | 45～75 |
| Φ90 | ≥90 | 0.70±0.15 | ≤46.0 | 1.46±0.20 |  | 25 | 2 | 31×31×32 | 50～88 |
| Φ100 | ≥100 | 0.70±0.20 | ≤51.0 | 1.46±0.20 |  | 25 | 2 | 31×31×34.5 | 55～95 |
| Φ120 | ≥120 | 0.70±0.20 | ≤61.0 | 1.56±0.20 |  | 15 | 2 | 31×31×40.5 | 65～115 |
| Φ150 | ≥150 | 0.70±0.20 | ≤76.0 | 1.56±0.20 |  | 15 | 2 | 31×31×49.5 | 80～145 |
| Φ180 | ≥180 | 0.70±0.30 | ≤91.0 | 1.56±0.20 |  | 15 | 1 | 31×31×31 | 95～175 |