天津市天宝伟业钢管有限公司

我公司主营高压锅炉管、合金管、不锈钢管、低温管、管线管，常年销售天津、成钢、宝钢、包钢、治钢、衡阳、鞍钢、鲁宝、永上、德国曼徳斯曼、日本JFE等几大钢厂的现货无缝管，以下是我公司经营的主要产品：

| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 规格范围 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 金 管 | 10CrMo910、15CrMoG、12Cr1MoVG、A335P11(A213T11)、A335P12(T12)、A335P22(T22)、P23(T23)、P24(T24)、A335P91(T91)、P92(T92)、P93（T93）、钢研102（12Cr2MoWVTiB）、WB36(15NiCuMoNb5)、 Cr5Mo(P5、T5、STFA25)、1Cr5Mo、 Cr9Mo(P9、T9、STFA26)、 | GB5310-1995 GB9948-1988 ASTMA335/A335M ASTMA213/A213M DIN17175-79 JISG3467-88 JISG3458-88 | 14-720*2-100 | 石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝管 |
| 高压 锅炉 管 | 20G、12Cr1MoVG、15CrMoG、15Mo3G、ST45.8/III、SA-106B、SA-106C、钢研102（12Cr2MoWVTiB） | GB5310-95 ASTM A106-99 DIN17175-79 | 16-824*2-65 | 电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道 |
| 不 锈 钢 管 | 304（0Cr18Ni9）304H（0Cr19Ni9）304L(00Cr19Ni10) 309S(0Cr23Ni13) 310S(0Cr25Ni20) 321(1Cr18Ni9Ti) 321H(0Cr18Ni10Ti)、0Cr18Ni12Mo3Ti 316(0Cr18Ni12Mo2)、316L（00Cr17Ni14Mo2）、 317（0Cr19Ni13Mo3）、317L（00Cr19Ni13Mo3）TP347H、0Cr18Ni12Mo2Ti、 904L、 | GB14976-2002 GB13296-2007 | 6-630* 1-35 | 石油、化工、电力、锅炉行业的耐高温、耐腐蚀用无缝管 |
| 低温管 | A333GR.6、A333-GR6、16MnDG、09MnD、Q345D、09DG、10MnDG | GB18984-03 ASTM A333-04 | 18-610*3-20 | 适用于低温环境，并能承受一定的低温冲击 |
| 化肥用管 | 1Cr5Mo、20#、15CrMo、15MnV、16Mn、12Cr2Mo | GB6479-2000 | 14-426*3-45 | 化肥设备上输送高温高压流体管道 |
| 石油 裂化管 | 20#、12CrMo、15CrMo、Cr5Mo、1Cr5Mo | GB9948-1988 | 10-530*1-36 | 石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道 |
| 低中压 锅炉管 | 20# | GB3087-1999 | 10-426*2-40 | 工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道 |
| 流体管 | 20#、Q345B、Q345C、Q345D | GB/T8163-1999 | 8-820* 1-40 | 工程及大型设备上输送流体管道 |
| 结构管 | 20#、45#、40Cr、Q345B、Q345C、 40CrMnMo、27SiMn | GB/T8162-1999 GB17396-1998 | 6-820* 1-35 | 用于一般结构、机械结构制造 |
| 气瓶 专用管 | 34CrMo4、30CrMo、35CrMo、37Mn、34Mn2V | ASME SA372 GB18248-2000 | 48-760*5-50 | 用于氧气瓶、氢气瓶、天然气瓶、蓄能器等 |
| 管线管 | L245NB、L290NB、L360NB、L415NB | API 5L-2000 GB/T9711.2-99 | 40-711*3-40 | 石油、天然气工业企业输送气、水、油 |

除以上产品外，我公司还经营钻杆管（材质：E75、X95、G105、S135,规格：60.3*7、73.03*9.19、88.9*9.35、114.3*8.56、127*9.19，标准：API 5D）、12-42CrMo合金管、20Cr-40Cr合金管、15Mn-50Mn无缝钢管、30-35CrMnSiA合金管、20-40CrNiMo合金管、25-40CrMnMo合金管、28-35Mn2VNb合金管等产品。

本公司本着：“诚信立业、质量求存、客户至上、互利共赢”的一贯宗旨，将以最好的质量、最优的价格、最快的速度为广大新老客户提供最完善的服务！以上无缝钢管产品均属钢厂正品货，附原钢厂材质证明书；节假日不休，备有专业运输车辆，保证及时到货，同时可代办火运、海运。

联系人:盛怀良、邓洪洋、刘言涛

电话：022-26625040、85617000、85618000

传真：022-26612002

手机：13802132852   QQ：381836107

邮箱：tjwfgg@126.com

网址：www.tj-gg.com

地址：天津市北辰区顺义道储宝钢材市场B区514-515室