- 干式装配法

所谓干式，即不使用密封胶。因为有时可能发生板材膨胀量超过了密封胶的延伸极限的情况及为了美学方面的需要，干式装配系统的优点是密封胶条压紧在压条（铝合金型材）的里面，使板材在膨胀和受载位移动时可以自由地移动。

警示！

不得用PVC密封胶条，因在软质PVC中添加的增塑剂迁移至板材表面，会使板材的表面龟裂，甚至则整板遭破坏。适用的密封条材料是氯丁橡胶、或EPDM等，它们的硬度约为邵氏A65。

- 湿式装配法

这种装配系统主要用于小型的设施，如汽车库、车站篷、雨檐、温室以及其它许多替代玻璃的场合。当采用湿式装配法，如下图2所示基本要求是密封系统要能承受板材一定量的移动，允许热膨胀而不降低其与框架及板材之间的粘结力。一般推荐使用中性硅酮胶与中空阳光板的湿式 装配，但要特别注意，在使用前必须检查所用密封胶的化学性，绝对不可选用酸性及碱性硅酮胶，因为这些固化剂会导致板材龟裂，尤其当有内应力时，在选用密封胶时，除考虑化学适性外，还要重点检验，延伸度及耐候性等。

- 阳光板边缘坚固的条件

无论干式装配法还是湿式装配法，无论水平的、垂直式的和倾斜的安装。在中空阳光板安装工程中极重要的是边缘的紧固，必须注意以下两点：

(1)在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间以便板材受膨胀和受载位移。中空阳光板的线性热膨胀系数是7×10m/m.k,即温度每升高1℃,1m×1m板顺着长度方向各膨胀0.075mm,用户须根据工程所在地分四季温差,算出安装间隙的数据:如北方地区,最高温度为40℃,最低温度为-30℃,1m×1m的板材安装预留间隙为0.07×70=4.9mm

(2)板材被夹持的部份里至少要含有一条箭肋,或者在板材的边缘被啮合的部份最小20mm。

一般来说. 型材构成的插槽总深度应包括20mm的啮合加上因热膨胀及因荷载引起变形须预留出的间隙.

- 阳光板的冷弯要求

中空阳光板的最大特点是可以顺着筋的方向冷弯成不同弯曲半径的拱形,不仅提高采光面积，符合建筑艺术设计弯曲要求。而且提高了板材的承载能力，普通玻璃是望尘莫及的。板材允许弯曲的正确方向，为避免暴露于外的那面发生破裂，其弯曲半径不得小于下表所列：

最小半径=板材厚度×175此为极限半径,非保证值.

建议半径控制在板材厚度的200倍以上,可更好地防止板材的破损。

- 阳光板的密封技术

阳光板上原有的胶带,仅为临时保护板材边缘所用.是不耐老化的,在安装工程中,按尺寸裁板,下料后必须用工程专用胶带按安装规程的要求密封板端孔格,把原来胶带替换下来.安装工程专用胶带应有很好的耐候性,长期使用而不丧失其粘结性和机械强度,安装操作时,贴胶带时

要注意以下几点;

(1)保证板材边缘都是光滑的。

(2)要将所有孔吹干净,压缩空气必须是无任何杂质.干燥的.

(3)要保证用型材、金属盖板，端部的U形保护槽把胶带完全盖住，安装完成后，不应该有暴露的部分。

(4)在预安装最后上架安装之前要检查胶带有无损失,发现损坏的胶带,一定要更换.

- 阳光板的清洁方法

（1）清洗时必须用60℃以下的温水冲洗。

（2）清洗时应用中性洗涤剂，不允许用对阳光板有侵蚀作用的洗涤剂。

（3）要求用软布或海绵蘸中性液轻轻擦洗。禁用粗布、刷子、拖把等其它坚硬、锐利工具实施清洗。

（4）当表面上出现油脂、未干油漆、胶带印迹等情况时可用软布点酒精擦洗。

（5）必须用清水把清洗下的污垢彻底冲洗干净。

（6）最后用干净布把板面擦干擦亮，不可有明显水迹。

特别注意：

不适用的清洗剂是碱性溶液、它会侵蚀板面。禁用酯类、酮类、卤代烃类及一切可使聚碳酸酯溶解或溶胀的物质。

- 阳光板的储运

（1）要在室内保存，绝不允许日光直接照射或雨淋

（2）用手码放，码放高度不要超过二米。板上不得压重物，板材之间不得有硬物。

（3）贮藏室须保持洁净、干燥、避免灰尘侵入。室内不应同时存放其它化学物质。

（4）贮存时，不得损坏或揭掉保护膜。

（5）运输时必须平放于面积大于板材的干净平面托盘上，如有需要应适当绑住以避免震动和滑动，注意保护好板边不使受损和双面保护膜保持完整无缺。

- 阳光板的注意事项

（1）安装时，施工组织者一定要将保护膜上印的文字说明和注意事项理解清楚，并向操作员说明，特别要注意哪面朝外的标准。千万不可错装。

（2）安装前，不得揭掉保护膜，只沿着板材边线将保护膜揭起50mm左右，安装完毕后立刻揭掉保护膜，如必须继续保护板面，则先揭掉膜，再重新覆盖保护膜。

（3）密封材料的粘性物质应对PC阳光板无损害。

（4）密封带应有良好的耐候性，且在长时间内不应失去粘性和机械强度。

（5）不要打磨或用强碱清洗阳光板，不要用硬刷子擦表面，以免产生拉毛现象

- 阳光板材料性能

透光：适光率高达88%

节能：传热系数（K值）低、隔热性好，节能量是相同厚度玻璃的1.5－1.7倍。

质轻：质量是相同厚度玻璃的 1/2。

冷弯：可冷弯，安全弯曲半径为其板厚的175倍以上（耐力板）。

使用温度范围宽：在－4O到120范围内物理性能稳定。

耐侯：人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

耐燃：经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试，本公司所生产的阳光板和耐力板燃烧性能达到难燃B1级。

防凝：一面可作抗冷凝处理，防止冷凝水滴落。

UV层：板面加有UV防紫外线涂层，延长板材寿命。

隔音：聚碳酸酯板材具有良好的隔音性能，能有效地降低噪音。

抗风：抗风性能可达到国标GB/T7106－86第1级。

抗冲击：冲击强度是普通玻璃的300倍、是亚克力板的30倍、钢化玻璃的2倍。

上海誉耐板业有限公司

联 系 人 ：王经理

手    机 ：13585790588

电    话 ：021-28900911

传    真 ：021-39105967

地    址 ：上海市嘉定区朱桥镇汇通路8号

网    址 ：www.yunaiwx.com